Последняя редакция

Июнь 2014

- Техническая характеристика -

ROT TEUFEL 147 AI-E1

Общие характеристики
Карбамидоформальдегидный клей-порошок для склейки древесины и побочных продуктов на станках горячего прессования. Продукт уже содержит в себе отвердитель и готов к применению при добавлении воды.

Область применения

Rot Teufel 147 AI – подходит для склеивания с низким уровнем выбросов остаточного формальдегида. Особенно подходит для производства панелей, полых панелей, прямой и изогнутой фанеры.

Характеристики
- Хим. основа: 						карбамидоформальдегидная смола с отвердителем и

наполнителем

- Вид:							белый/бежевый порошок

- Вязкость смеси при 66% и 20 °C: 			6000 ± 2000 мПа

Условия использования
Rot Teufel 147 AI-E1 должен растворяться в воде в соответствии со следующей пропорцией:
- Порошок Rot Teufel 147 AI-E1				100 %
- Вода (при 20 °С) 					50-60 %

Сначала порошок смешивается с 2/3 от указанного количества воды до тех пор, пока не получится однородная смесь без комков, затем добавляется оставшееся количество воды. Подготовленное количество клея не должно превышать необходимое количество: следует помнить, что жизнеспособность смеси зависит от температуры.

- Давление:  						мин. 0,5 кг/см²

- Время гелеобразования смеси при 66%: 		при 10 °C, 6 - 7 часов
                                              					при 20 °C, 4 - 4,5 часа

при 30 °C, 2 - 2,5 часа

Среднее время отверждения при различных температурах (в минутах):

| Температура | Время (мин.) | Мин./мм (*) |
| --- | --- | --- |
| 70° | 6,5 | 3 |
| 80° | 4 | 2 |
| 90° | 3 | 1 |
| 100° | 1,5 | 1 |
| 110° | 1 | 0,5 |
| 120° | ¾ | 0,5 |

(*) Время тепловой передачи сквозь толщину древесины к линии склеивания.

Время склеивания определяется путем суммирования времени отверждения и времени тепловой передачи, и зависит от склеиваемых материалов, их влажности и расхода клея.

- Расход клея: 						120 - 200 гр./м², зависит от склеивания и рабочих

потребностей
- Влажность древесины: 				должна колебаться от 6 до 12 %

Полезные советы при использовании
Использование Rot Teufel 147 AI-E1 позволяет минимально расходовать клей на пористых поверхностях древесины: дальнейшее снижение получается путем добавления 10 - 20% Emmevil LE.
Хранить клеевую смесь в пластиковых контейнерах, из нержавеющей стали.
Не использовать железные контейнеры.
Желательно использовать резиновые перчатки, чтобы защитить руки при работе с клеевой смесью: целесообразно обеспечить достаточную вентиляцию паров, которые выделяются во время горячего склеивания.

Хранение

Rot Teufel 147 AI-E1 остается стабильным в течение 6 месяцев, если хранится в оригинальной закрытой упаковке в сухом помещении при температуре ниже 20 °С. Высокая температура и высокая влажность окружающей среды сокращают время использования продукта. Желательно также не запасаться чрезмерным количеством этого продукта в жаркое время.

Упаковка

Бумажный мешок 25 кг.

Информация по безопасности

Перед использованием этого продукта, запросите его инструкции по технике безопасности.

Все технические данные в этой характеристике являются результатом тщательных экспериментов в лабораториях EMMEBI, в специальных условиях, чем подтверждает свое качество. Но в связи с различными факторами окружающей среды, которые могут повлиять на эксперименты, данные не могут быть гарантированы.