|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 27.02.13 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 07.11.12г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### SZ 41**/00; ### GOLD-O-FIX ПРОЗРАЧНЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ФИНИШНЫЙ ЛАК. Глянец:; Степень глянца: 20, 70, 90. Область применения:; Рамы для картин.. Способ нанесения:; Обычные, комбинированные и безвоздушные распы- лители.. Рецептура смешивания: Часть А Растворитель; SZ 41** DP 695; по весу (кг) 100 50 - 100; по объему (л) 100 60 - 120. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 29  1. Удельная плотность (кг/л):; 0,940  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; 15  2. Срок годности:; 36 месяцев. После длительного хранения всегда проверяйте одно -родность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. ## Подготовка окрашиваемой поверхности Нанесение полиуретановой или нитроцеллюлозной грунтовки. ## Общие характеристики SZ 41** является однокомпонентным лаком, разбавляемый от 50 до 100% DP 695, наносится исключительно тонким слоем. SZ 41** высыхает через несколько минут и может слегка окрашиваться пропитками XC 1900/XX. Главное назначение SZ 41** состоит в создании высокопрочной защитной пленки на золотом листе. В действительности золотой лист наносится на рамы с помощью кисти, металлическая фольга растягива- ется и ее натуральные микропоры закрыты. Это может вызвать серьезные проблемы, т.к. находящийся внизу клей не может более выпускать растворители, входящие в его состав, и возможно воздействие на сам лист, что приводит к плохой устойчивости к царапинам в течение довольно длительного времени. Нанесение SZ 41** на золотой лист обеспечивает высокий защитный эффект, предотвращая царапины и повреждения листа. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |