|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 27.01.03 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 09.09.97г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TL 336; ### ПРОЗРАЧНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ АКРИЛО-ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЛАК. Область применения:; Для плоских и изогнутых деталей.. Способ нанесения:; Распылители и лаконаливочная машина.. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; TL 336 ТН 790 DT 424; по весу (кг) 100 50 10-40. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 51  1. Удельная плотность (кг/л):; 0,956  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; Часть А: А+В:; 75  4 20  3. ## Подготовка окрашиваемой поверхности Нанесение полиэфирного грунта. ## Общие характеристики Жизнеспособность при 20С :; 5 часов. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 80, максимум 180. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование изделий:; 15 минут 8 часов 48 часов. Ускоренная сушка:; Не рекомендуется. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове- ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. TL 336 является бесцветным светостойким акриловым лаком с высоким блеском, отличной текучестью и прозрачностью. Он высыхает медленнее, чем системы на основе полиуретана, но гарантирует отличную защиту от пожелтения. Он гораздо менее чувствителен к условиям нанесения, чем глянцевые полиуретано- вые лаки, и к наличию пор и бугорков на окрашиваемой поверхности. Наносить его следует достаточно обильно для должного увлажнения окрашиваемой поверхности. Полировка возможна через 5 дней после нанесения. Специальные инструкции При нанесении светлых тонов используйте разбавитель DT 441. Подобно всем акриловым продуктам в смеси с отвердителем ТН 790 он должен наноситься при температуре не ниже 18°С. При более низких температу- рах высыхание будет неоднородным и пленка краски потеряет эластичность и станет хрупкой. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |