|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 14.06.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 01.02.10г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TL 0339/00; ### ВЫСОКОЛЯНЦЕВЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК. Область применения:; Плоские и токарные детали.. Способ нанесения:; Распылители, лаконаливочная машина.. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; TL 0339/00 TH 0790/00 DT0424/00; по весу (кг) 100 50 10-40. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 50  1. Удельная плотность (кг/л):; 0,980  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; 70” ± 4”. ## Подготовка окрашиваемой поверхности Нанесение полиэфирного грунта. ## Общие характеристики Жизнеспособность при 20С :; 4 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 80, максимум 180. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование изделий:; 45 минут 2 часа 48 часов. Срок годности:; 36 месяцев. После длительного хранения всегда проверяйте одно- родность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. TL0339/00 - бесцветное, финишное акриловое покрытие высокого блеска с превосходной текучестью и прозрачностью. Гораздо быстрее высыхает, чем традиционные акриловые системы, и гарантирует превосходную устойчивость к пожелтению. Он гораздо менее чувствителен к условиям нанесения, чем глянцевые полиуретановые лаки, минимизируя риск образования пор и бугорков и сморщивания на окрашиваемой поверхности. Наносить его следует обильно для должного увлажнения окрашиваемой поверхности. Полирование возможно спустя 3 дня после нанесения. ## Специальные инструкции При нанесении на светлые тона используйте разбавитель DT0441/00. Подобно всем акриловым продуктам в смеси с отвердителем TH0790/00, он должен наноситься при температуре не ниже чем 18°C. При более низких температурах высыхание будет неоднородным, и пленка краски потеряет эластичность и становится хрупкой. Отвердитель TH0790/00 может быть частично или полностью заменен на TH0759/00, пока выдер-жано правильное соотношение, в этом случае жизнеспособность и толщина пленки может уменьшиться. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |