|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 22.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 203-77-63, 203-77-62, т/ф 203-77-61 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TL 0351/00; ### ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК. Область применения:; Плоские и токарные детали.. Способ нанесения:; Распылители, распылитель HVLP (распылитель большого объема и низкого давления). Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; TL 0351/00 TH 0908/00 DT 0139/00; по весу (кг) 100 25 25. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 41  1. Удельная плотность (кг/л):; 0,930  0,020. Вязкость (DIN 2 при 20ºС):; 70” ± 5”. ## Подготовка окрашиваемой поверхности Предпочтительно полиэфирные грунты с или без содержания воска. ## Общие характеристики Жизнеспособность при 20С:; 2 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 80, максимум 180. Время сушки (100 г/м2 при 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование изделий:; 15 минут 35 минут 24 часа. Срок годности:; 24 месяца. TL0351/00 – бесцветный, высокоглянцевый акриловый лак с отличной текучестью и прозрачностью. Он гораздо быстрее высыхает (пылестойкость, исчезновение отлипа), чем традиционные акриловые системы, и гарантирует превосходную устойчивость к пожелтению. Благодаря своим превосходным качествам смачиваемости поверхности, сбалансированности состава, в сочетании с быстрой сушкой, TL0351/00 рекомендован для вертикального нанесения. Полировка возможна через 3 дня после нанесения. Этот продукт подходит для случайного воздействия окружающей среды. ## Специальные инструкции Подобно всем акриловым продуктам даже в смеси с отвердителем TH0908/00, лак TL0351/00 следует наносить при температуре не ниже 18°C. Более низкая температура может привести к неравномерной сушке, и пленка лака может потерять эластичность и станет хрупкой. Отличительные свойства этого продукта приводят к ограничению жизнеспособности (около 2 часов). После этого времени, начинается быстрый процесс сшивания, который приводит к резкому увеличению вязкости. Поэтому, рекомендуется обращать особое внимание к распылению готовой смеси, которую не использовали длительное время, особенно в роботизированных системах. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |