|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 30.05.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 17.05.06г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TU 0055/00; ### ПРОЗРАЧНЫЙ ДВХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТОВОЧНЫЙ ЛАК. Область применения:; Отбеленная древесина, естественные колючие кустарники и древесина светлого цвета. Способ нанесения:; Распылитель. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; TU 55 ТН 790 DT 452; по весу (кг) 100 20 20 - 30; по объему (л) 100 20 30 - 40. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 37  1. Удельная плотность (кг/л):; 0,960  0,030. Вязкость (DIN 4 при 20ºС):; 70  5. ## Общие характеристики Жизнеспособность при 20ºС:; 8 часов. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Максимум 120 на один слой. Количество слоев:; Максимум 2. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование изделий:; 15 минут 30 минут 6 часов. Ускоренная сушка:; Обдув: Горячий воздух при 50ºС: Охлаждение:; 20 минут 60 минут 15 минут. Абразивная обработка:; Выждать минимум 8 часов. Нанесение верхнего слоя:; Выждать минимум 8 часов. Срок годности:; 36 месяцев. После длительного хранения всегда проверяйте одно- родность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. TU 55 акриловый грунт с превосходными характеристиками и способностью к шлифованию. Это идеальный грунт для светлых тонов и отбеленной древесины, поскольку он сохраняет естественный цвет дерева. Подготовка окрашиваемой поверхности: TU 55 рекомендуется использовать на отбеленную древесину или древесину светлого цвета. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |