|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 22.11.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 25.05.12г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TU 74**/00; ПРОЗРАЧНЫЙ АКРИЛО-ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ ЛАК. Глянец:; Степень глянца: 5, 10, 25, 35, 60%. Область применения:; Покрытие с эффектом «открытых пор» на шпоне и на твердых породах дерева. Способ нанесения:; Покрасочные пистолеты и лаконаливное оборудова- ние.. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; TU 74** TH 790/TH 759 DT 1150; по весу (кг) 100 10 30-50; по объему (л) 100 10 40-60. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 25 ± 1. Удельная плотность (кг/л):; 0,920 ± 0,030. Вязкость (DIN 4 при 20ºС):; Часть А: А + В:; 28” ± 4” 25” ± 2”. ## Общие характеристики Жизнеспособность:; 24 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 80 - максимум 150. Интервал между слоями:; Минимум 1 час - максимум 12 часов. Количество слоев:; Максимум 3. Время сушки (при 100 г/м2 и 20ºС):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование изделий:; 15-20 минут 40-50 минут 3 часа. Ускоренная сушка (100 г/м2):; Обдув: Горячий воздух при 50ºС: Охлаждение:; 15 минут 50 минут 15 минут. Шлифование:; Выждать минимум 3 часа. Нанесение следующих покрытий:; Выждать минимум 3 часа. Срок годности:; 36 месяцев. После длительного хранения всегда проверяйте одно- родность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Подготовка окрашиваемой поверхности: Окраска морилками на растворителе (серия ХМ 7100/ХХ) или водоразбавляемыми морилками (серия АС 1400/ХХ). Общие свойства TU 74**/00 покрытие с разной степенью блеска, которое может использоваться и как грунт (можно наносить непосредственно на древесину), и как финишный слой. Его главное назначение – покрытие с эффектом «открытых пор» на дубе, ясене и на других породах дерева, с системой двухслойного нанесения одного и того же продукта. После первого слоя, дать высохнуть при комнатной температуре, примерно 3 часа, затем произвести шлифовку и нанести второй слой. Рекомендуемая пропорция разбавителя составляет 30% от части А. Более высокая концентрация разбави- теля, гарантирует лучшее проникновение продукта в поры, лучшее растекание, увеличивает жизнеспособ- ность, но в то же самое время уменьшается толщина сухой пленки. Чтобы придать устойчивость к отслаиванию и гарантировать более высокую твердость лаковой пленки, соотношение отвердителя ТН 790 может быть увеличено до 20%. Это уменьшает жизнеспособность смеси, |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 22.11.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 25.05.12г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TU 74**/00; ПРОЗРАЧНЫЙ АКРИЛО-ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ ЛАК. немного увеличивает блеск, но придает пленке лучшее сцепление, после того как полностью затвердеет. Если древесина подверглась процессу отбеливания (например, с перекисью водорода), надо выдержать минимум 48 часов, прежде чем наносить TU 74**/00 исключительно с отвердителем ТН 790. Покрывая светлые породы дерева (ясень, клен, береза), рекомендуется использовать отвердитель ТН 790 с добавлением ХТ 279 (поглотитель УФ лучей) в количестве 3-5%. Это единственный способ уменьшить естественное пожелтение древесины, вызванное солнечным светом. Специальные инструкции Так как это самогрунтующийся финишный лак, есть риск неравномерного покрытия, особенно если требуется эффект полузакрытых или закрытых пор, или при нанесении слишком толстых слоев. Устранить эту проблему поможет уменьшение толщины слоя и добавление выравнивающей присадки ХТ 4033 (1-2% от части А) во время нанесения второго слоя. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |