|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 15.05.15 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams ## ИП Голубцов Е.В. |  |  |
|  | официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД ### ОПИСАНИЕ. ### TUL 3535/13; ### АКРИЛО-ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ БЕЛЫЙ ГЕРМЕТИК. Область применения:; Мебель, фасады, панели, поверхности с открытыми порами. Способ нанесения:; Распылитель , гардинное нанесение. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; TUL3535/13 ТНL3355/00 DT1150/00; по весу (кг) 100 20 25-35; по объему (л) 100 25 25-35. ## Технические характеристики: Сухой остаток (%):; 50  1. Удельная плотность (кг/л):; 1,200  0,030. Вязкость (DIN4 при 20°С):; 40-50 ± 5 (продукт + отвердитель). Общие характеристики:. Жизнеспособность при 20ºС:; 10 часов. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Максимум 120. Количество слоёв:; Максимум 2. Время сушки (100 г/м2 при 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование:; 15 минут 30 минут 4-6 часов. Шлифовка:; Через 4-5 часов. Нанесение последующих слоев:; Через 8 часов. Срок годности (месяцы):; 24 После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Очень хорошо смачивает поверхность, обладает хорошей укрывной способностью, быстро отверждается. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |