|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 28.03.2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| ### КОД ### ОПИСАНИЕ. TUL 371*/00; АКРИЛО-ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ ЛАК. Степень блеска:; 5,20,40. Область применения:; Шпон и массив древесины с открытыми порами. Мебель, двери, плинтуса, лестницы и т.д.. Метод использования:; Распылитель и гардинное нанесение. Рецептура смешивания: Часть А: Часть В (отвердитель): Растворитель:; TUL371*/00 TH0790/00 DT1150/00; По весу (кг) 100 10 30-50; По объему (л) 100 10 40-60. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 25 ± 1. Удельная плотность (кг/л):; 0,920 ± 0,030. Вязкость (DIN 4 при 20ºС):; Часть А: 28” ± 4” А+В: 25” ± 2”. Подготовка поверхности Поверхность, обработанная пропитками на водной основе серии AC1400/ХХ или морилками на основе растворителя серии XM7100/ХХ. Общие характеристики Жизнеспособность:; 24 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м²):; Мин.80 – макс.150. Интервал между слоями:; Мин.1 час – макс.12 часов. Количество слоев:; Максимум 3. Время сушки (100 г/м² при 20ºС):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование:; 15-20 минут 40-50 минут 3 часа. Ускоренная сушка (100 г/м²):; Обдув: Горячий воздух при 50ºС: Охлаждение:; 15 минут 50 минут 15 минут. Шлифовка:; Не менее, чем через 3 часа. Нанесение последующих слоев:; Не менее, чем через 3 часа. Срок годности (месяцы):; 36 После длительного хранения всегда проверяйте однородность продукта, и тщательно переме-шивайте перед использованием для устранения возможного осадка.. TUL371*/00 – серия покрытий с различной степенью блеска, которая может быть использована как в качестве грунта (наноситься непосредственно на дерево) так и в качестве финишного лака. Его основное назначение - покрытие с открытыми порами на дубе, ясене и других породах древесины, так как он очень хорошо смачивает поры, и достаточно нанести только 2 слоя этого продукта, чтобы получить однородную поверхность. После нанесения первого слоя необходима сушка при комнатной температуре около 3 часов, затем поверхность шлифуется, и наносится второй слой. Рекомендуемая пропорция растворителя по отношению к части А составляет 30%. Очевидно, что более высокая концентрация растворителя обеспечивает лучшее |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 28.03.2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| ### КОД ### ОПИСАНИЕ. TUL 371*/00; АКРИЛО-ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ ЛАК. проникновение продукта в поры, лучшую растекаемость на поверхности и более длительный срок жизнеспособности, но в тоже время не такую прочную поверхность. Для обеспечения лучшего сопротивления к подъему/вздутию лака, а также для получения более прочной поверхности, пропорция отвердителя ТН0790/00 может быть увеличена до 20%. В связи с этим продукт становится более реактивным, уменьшается его жизнеспособность, немного увеличивается блеск, но после полного отверждения пленка приобретает лучшую адгезию. Если древесина была подвержена процессу отбеливания (например, перекисью водорода), то необходимо оставить поверхность по крайней мере на 48 часов, перед нанесением TU371*/00 и использовать исключительно отвердитель TH0790/00. При нанесении на древесину бледных пород (ясень, береза, клен) рекомендуется использовать отвердитель TH0790/00, который необходимо смешать с 3-5% УФ-поглатителя XT0279/00. Это единственный способ уменьшить естественное пожелтение древесины под воздействием солнечного света. Специальные инструкции Поскольку, это самогрунтующийся продукт, то существует риск получения поверхности с неравномерной матовостью, особенно при нанесении с полузакрытыми или закрытыми порами или при нанесении толстых слоев. Чтобы уменьшить эту проблему, рекомендуется уменьшить вес жидкого слоя, и возможно добавить выравнивающую добавку XT4033/00 (1-2% от части A) при нанесении второго слоя. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |