|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 30.08.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 07.06.12г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TZ 70**/00; ### ПРОЗРАЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ФИНИШНЫЙ ЛАК. Глянец:; Степень глянца: 5, 10, 15, 25, 40, 50, 90 %. Область применения:; Плоские детали и токарные изделия.. Способ нанесения:; Распылители, лаконаливочная машина.. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; TZ 70** ТН 790 DT 1150; по весу (кг) 100 10 30 - 50. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 10, 25% 5, 15, 40, 50% 90%; 30  1 28  1 27  1. Удельная плотность (кг/л):; 0,920  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; Часть А: А + В:; 48  3 35  3. Подготовка окрашиваемой поверхности: Акриловым грунтом TU 54. ## Общие характеристики Жизнеспособность:; 6 часов. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Максимум 130. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование изделий:; 15 - 20 минут 50 - 60 минут 8 часов. Ускоренная сушка (100 г/м2):; Обдув: Горячий воздух при 50ºС: Охлаждение:; 15 минут 50 минут 15 минут. Срок годности:; 36 месяцев. После длительного хранения всегда проверяйте одно- родность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. TZ 70** демонстрирует совершенную прозрачность, хорошую толщину сухой пленки и гладкость. Особенно подходит для нанесения в тех случаях, когда требуется высокая стойкость к пожелтению. Например: - для покрытия светлых пород древесины (клён, берёза, ясень, шпон и т.д.); - для покрытия древесины, отбеленной перекисью водорода или другими окислителями (во избежание тяжёлых проблем пожелтения, которые часто возникают при нанесении обычных полиуретановых продуктов на этот вид поверхности); - для нанесения на поверхности белых или пастельных тонов для защиты их от пожелтения. В первых двух случаях перед нанесением отделочного лака TZ 70** нужно наносить нежелтеющий грунт, такой как TU 54. Для достижения эффекта открытых пор необходимо разбавить до 40-50%, что способствует прониканию в поры. ТН 790 может быть добавлен в количестве 20% для повышения прочности плёнки, при этом уровень блеска увеличится на 5%. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |