|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 06.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TZ 77**/NN; ### ДВУХ - КОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛО-ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МАТОВЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ КОНВЕРТЕР. Область применения:; Плоские панели, плоские части мебели, особенно подходит для поверхностей с открытыми порами. ## Технические характеристики Вязкость:; 55-65; s (секунды) DIN Кружка 6 при 20ºС. Удельная плотность:; 1,05(±0,03); кг/л. Степень блеска:; 5,10,25; Гарднер 60ºС. Точка плавления:; 14ºС; Метод: закрытая кружка. Сухой остаток (вес):; 44-48 (±1); % по весу. Срок годности:; 24 месяца при максимальной температуре 30ºС. ## Общие характеристики Не желтеющий. Укрывность:; Очень хорошая. Гладкость на ощупь:; Очень гладкий. Долгая жизнеспособность. Заполняемость пор:; Отличная. Метод использования Нанесение: распыление % По весу. Отвердитель:; TH0790/00; 20. Разбавитель:; DT1150/00; 30-90. Жизнеспособность:; 3 часа. Рабочая температура: >15ºС: покрытия, оборудования, окружающей среды, поверхности Количество слоев: 1 Рекомендуемый вес жидкого слоя: 100-170 г/м² Техническая информация Время сушки 20ºС. Штабелирование:; 24 часа. Исчезновение отлипа:; 40 минут. Пылестойкость:; 20 минут. У каждой степени блеска свой сухой остаток: 5 глосс: 44, 10 глосс: 48, 25 глосс: 48 Бесцветный конвертер можно оттенить пастами серии ТР2009/ХХ Процентное соотношение по объему: 85/15 (макс.20%) Добавление большего количества пигментированных паст может привести к сильным изменениям в худшую сторону химико-физического сопротивления и большие изменения по степени блеска. Добавление паст на основе органических пигментов приводит к замедлению процесса сушки, меньшей твердости и худшей укрывности, по сравнению с пастами на неорганической основе. После добавления пигментированных паст, перед использованием продукта необходимо тщательно перемешать, особенно после длительного хранения. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |