|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 12.06.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TZL 3529/00; ### АКРИЛОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК. Технические характеристики Глянец:; 25. Область применения:; Светлая порода древесины. Способ нанесения:; Распылитель и лаконаливное оборудование. Рецептура смешивания: Часть А: Часть В (отвердитель): Растворитель:; TZL3529/00 THL3355/00 DT1150/00; По весу (кг) 100 20 20-30. Сухой остаток (%):; 23%. Удельная плотность (кг/л):; 0.920 ± 0.030. Вязкость F 4 при 20°C (секунды):; Часть A: 31"± 3". Общие характеристики:. Жизнеспособность:; 24 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя: (г/м²):; Макс. 130. Время сушки (100 г/м² при 20ºС):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование:; 15-20 минут 20-30 минут 6 часов. Срок годности (месяцы):; 24 После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. TZL3529/00 – это абсолютно прозрачный, очень гладкий на ощупь, и обладающий хорошими укрывными качествами лак. Он особенно подходит для нанесения на поверхность, которая требует высокой защиты от пожелтения. Альтернативный отвердитель: - TH2520/00 15% быстрый, более прочный - TH0790/00 10% более смачивающий поверхность |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |