|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 15.05.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TZL 3536/13; ### ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ БЕЛЫЙ ЛАК. Технические характеристики Глянец:; 20, 30, 40. Область применения:; Мебель, фасады, панели. Способ нанесения:; Распылитель и лаконаливное оборудование. Рецептура смешивания: Часть А: Часть В (отвердитель): Растворитель:; TZL3536/13 THL3355/00 DT1150/00; По весу (кг) 100 20 30-40. Сухой остаток (%):; 46. Удельная плотность (кг/л):; 1.120 ± 0.030. Вязкость F 4 при 20°C (секунды):; Часть A: 150 - 200. Общие характеристики:. Жизнеспособность:; 24 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя: (г/м²):; Макс. 130. Время сушки (100 г/м² при 20ºС):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование:; 15 - 20 минут 50 - 60 минут 6 - 8 часов. Срок годности (месяцы):; 24 После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. TZL3536/13 – это лак который подходит для нанесения на поверхность с открытыми порами для получения эффекта Декапе или эффекта стекла, очень быстро отверждается, характеризуется хорошей укрывной способностью и долгой жизнеспособностью. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |