|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 31.07.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TZL3547/00; ### АКРИЛОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК. Технические характеристики Глянец:; 5. Область применения:; Плоские поверхности мебели, двери, панели. Способ нанесения:; Распылитель и лаконаливное оборудование. Рецептура смешивания: Часть А: Часть В (отвердитель): Растворитель:; TZL3547/00 THL3355/00 DT0013/00; По весу (кг) 100 20 20-30; По объему (л) 100 20 30-40. Сухой остаток (%):; 23 ± 1. Удельная плотность (кг/л):; 0.920 ± 0.030. Вязкость DIN 4 при 20°C (секунды):; 30” ± 3”. Общие характеристики:. Жизнеспособность при 20С:; Около 24 часов. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м²):; Мин.80 - Макс. 120. Время сушки: (100 г/м² при 20ºС):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование:; 10-15 минут 20-30 минут 6-8 часов. Ускоренная сушка (100 г/м²):; Обдув: Горячим воздухом при 50ºС: Охлаждение:; 10-15 минут 30-40 минут 10-15 минут. Срок годности (месяцы):; 36 После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. TZL3547/00 – это полиуретано-акриловый лак, который характеризуется однородной матовостью на поверхности, гладкостью на ощупь и хорошей твердостью поверхности. Особенно подходит для не- желтеющей системы и/или для покрытия, которое обработано морилкой. Специальные инструкции Альтернативный отвердитель: - TH2520/00 15% быстрый, более прочный - TH0790/00 10% более смачивающий поверхность |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |