|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 15.15.13 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 29.05.08г ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### EF 38**/00; ### САМОГРУНТУЮЩЕЕСЯ ВОСКОВОЕ ПОКРЫТИЕ. Глянец:; 8%. Цвета:; 00 прозрачный 85 лиственница 90 красное дерево 92 орех 95 темный орех. Область применения:; Двери и оконные рамы, наружные и внутренние части коттеджей, заборы и т.д.. Способ нанесения:; Кисть, распылитель. Рецептура смешивания:; Продукт готов к применению. При необходимости можно разбавить КК 3103/00 от 5 до 20%.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 32  1. Удельная плотность (кг/л):; 0,870±0,030. Вязкость DIN4 при 20ºС (секунды):; 15  3. Время сушки (100г/м² при 20ºС):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование:; 2 часа 6-7 часов 24 часа. Укрывистость (м²/кг):; 10-16. Интервал между слоями:; Минимум 16 часов. Количество слоёв:; 1-3. Способ применения Если продукт наносится на необработанную древесину, то поверхность следует отшлифовать, а затем, нанести один слой защитной пропитки на основе растворителя ЕМ 56**/00. Приблизительно через 16 часов, нанести 2 слоя (если это мягкая древесина), или 3 слоя (если это твердая древесина) EF 38**/00 с интервалом между слоями 16 часов, без промежуточной шлифовки. При нанесении EF 38**/00 распылителем, изделие необходимо держать горизонтально, так как EF 38**/00 не обладает тиксотропными качествами. В случае, ухода и восстановления поверхности или удаления старой пленки, поверхность необходимо тщательно очистить и отшлифовать, затем нанести 1 или 2 слоя EF 38**/00 с интервалом между слоями 16 часов без промежуточной шлифовки. Для обслуживания изделий покрытых EF 38**/00, мы предлагаем каждый год наносить KK 1112/00, восстанавливающее масло для наружных работ. EF 38**/00 нельзя покрывать ни лаками на водной основе, ни лаками на основе растворителя. Общие характеристики При правильном хранении срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность продукта и тщательно перемешивайте перед использованием для устранения возможно осадка. EF 38**/00 – это однокомпонентное самогрунтующееся покрытие на основе растворителя для деревянных изделий, которые используются вне помещений. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 15.15.13 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 29.05.08г ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### EF 38**/00; ### САМОГРУНТУЮЩЕЕСЯ ВОСКОВОЕ ПОКРЫТИЕ. Он разработан для нанесения кистью, но также может наноситься распылителем, на необработанную древесину или на старое покрытие для обслуживания и реставрации поверхности. Его главная особенность заключается в восковом эффекте покрытия, при этом, придавая дереву естественный вид. Он содержит небольшое количество прозрачного оксида железа. Предостережение - Тщательно перемешивать продукт перед использованием. - Во избежание самовозгорания, в конце каждого рабочего дня необходимо произвести уборку; удалить остатки продукта с вентилятора, стен окрасочных камер, пола и фильтров. Соберите все остатки и материалы, пропитанные этим продуктом (например, фильтры) в открытую емкость с водой и храните вдали от рабочего места. Не используйте кабины сухого типа фильтрации. Рекомендуется использовать камеры с водяной завесой. ВНИМАНИЕ: ПРОСТУПАНИЕ СМОЛ ДРЕВЕСИНЫ Многие виды древесины, особенно хвойные породы, такие как сосна, лиственница, дугласия и ель, содержат большое количество природной смолы в капиллярах и смоляных карманах вблизи сучков. Смолу практически невозможно устранить с помощью сушки древесины или блокировать какими-либо покрытиями. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |