|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 21.06.2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### EZ 40ХХ/00; ФИНИШНЫЙ ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА. Цвета и глянец:; EZ 4000/00 (40) прозрачный EZ 4080/00 (40) дуб EZ 4092/00 (40) орех EZ 4093/00 (40) светлый орех. Область применения:; Двери и оконные рамы, внутренняя и и наружная отделка деревянных домов и т.д.. Способ нанесения:; Кисть, распылитель. Рецептура смешивания:; Готов к применению. Если есть необходимость разбавьте от 5% до 30% КК 3103/00, в зависимости от желаемого результата.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 47  1. Удельная плотность (кг/л):; 0,910  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; 30  3. Время сушки при комнатной температуре (100 г/м2 при 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование:; 50-60 минут 3-4 часа 24 часа. Количество слоев:; Максимум 2. Интервал между слоями:; Минимум 8 часов. Укрывистость (м²/кг); 9-11. Подготовка поверхности Наносится на древесину, обработанную синтетическими пропитками серии EM 56ХХ/00. Общие характеристики EZ 40ХХ/00 серия лаков, обладающих водоотталкивающей защитной функцией, которая наносится поверх защитной пропитки. Не желательно наносить толстый слой, так как древесина должна дышать. EZ 40ХХ/00 защитный барьер, отталкивающий дождевую воду, но при этом позволяет влаге испаряться из древесины. Этот продукт обладает эластичностью и относительно не чувствителен к изменениям темпе- ратуры и влажности. Если необходима шлифовка, то мы рекомендуем использовать обычную абразивную бумагу, а не скотч-брайт, который имеет тенденцию заполировывать поверхность и может нарушить адгезию при нанесении следующего слоя. В летний период эти продукты склонны становиться более блестящими, и поэтому требуют большего разбавления, а так же возможно добавление небольшого количества матирующих паст. В зависимости от температуры помещения, в котором проходит сушка, продукт может показывать разную степень блеска. При правильном хранении продукта срок годности не ограничен. После длительного периода хранения, всегда проверяйте однородность продукта, и тщательно перемешивайте перед использованием для устранения возможного осадка. Специальные инструкции Тщательно перемешивайте продукт перед использованием. Чтобы избежать самовозгорания, в конце каждого рабочего дня необходимо произвести тщательную уборку; удалить остатки продукта с вентилятора, стен окрасочных кабин, пола и фильтров. Соберите все остатки и материалы, пропитанные этим продуктом (например, фильтры) в открытую емкость с водой и храните вдали от рабочего места. Не используйте кабины сухого типа фильтрации, рекомендуется использовать камеры с водяной завесой. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30% |  |  |  |
|  |  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 21.06.2017 |
|  |  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  |  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### EZ 40ХХ/00; ФИНИШНЫЙ ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА. ВНИМАНИЕ: ПРОСТУПАНИЕ СМОЛ ДРЕВЕСИНЫ Многие виды древесины, особенно хвойные породы, такие как сосна, лиственница, дугласия и ель, содержат большое количество природной смолы в капиллярах и смоляных карманах вблизи сучков. Смолу практически невозможно устранить с помощью сушки древесины или блоки- ровать какими-либо покрытиями. Рано или поздно под воздействием солнечных лучей смола вновь проступит на поверхности дверей и оконных рам. Тем не менее, единственным следствием этого будет нарушение внешнего вида покрытия, в то время как качество его пленки не пострадает. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30% |