|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 12.10.15 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### EZ 7000/00; ### САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА. Глянец:; 70. Область применения:; Оконные рамы, коттеджи, деревянные изделия для наружных работ. Метод нанесения:; Кисть, ручной распылитель. Рецептура смешивания:; Продукт готов к применению. При необходимости можно разбавить КК 3103/00 от 5 до 30%, в зависимости от способа нанесения и желаемого результата.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 51  1. Удельная плотность (кг/л):; 0,890 ±0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; 24  3. Время сушки (100г/м² при 20ºС):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование:; 50-60 минут 3-4 часа минимум через 24. Укрывистость (м²/кг):; 9-11. Интервал между слоями:; Минимум 8 часов. Количество слоёв:; Максимум 2. Инструкция по применению Тщательно очищайте поверхность древесины, убедитесь, что удали все следы жира, воска и смолы. Грубая древесина, должно быть, отшлифована абразивом с зерном 150. Нанести один слой защитной пропитки на основе растворителя EM 56ХХ/00. Дайте ей возможность высохнуть 24 часа, затем нанесите 1 или 2 слоя EZ 7000/00. Проделайте то же самое со старыми покрытиями, которые очень сильно повреждены и изношены. В случае обычного обновления поверхности, достаточно очистить и отшлифовать старое покрытие абразивом с зерном 320, затем нанести 1 или 2 слоя EZ 7000/00 с интервалом между слоями 8 часов. Общие характеристики EZ 7000/00 – это самое лучшее блестящее водоотталкивающее покрытие, так как оно защищает поверхность сразу после нанесения на защитную пропитку. EZ 7000/00 обладает очень хорошими водоотталкивающими свойствами, обеспечивает отличную паропроницаемотстью, эластичность и очень низкую чувствительность к изменениям влажности и температуры. Мы рекомендуем использовать абразивную бумагу, а не скотч-брайт, который имеет тенденцию заполировывать поверхность и может нарушить адгезию при нанесении следующего слоя. Окончательная степень глянца может меняться в зависимости от условий окружающей среды. При правильном хранении продукта, срок годности не ограничен. После длительного периода хранения, всегда проверяйте однородность продукта, и тщательно перемешивайте перед использованием для устранения возможного осадка. Предостережение - Тщательно перемешивайте продукт перед его использованием, если необходимо, то используйте шпатель. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 12.10.13 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### EZ 7000/00; ### САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА. - Чтобы избежать самовозгорания, в конце каждого рабочего дня необходимо произвести тщательную уборку; удалить остатки продукта с вентилятора, стен окрасочных кабин, пола и фильтров. Соберите все остатки и материалы, пропитанные этим продуктом (например, фильтры) в открытую емкость с водой и храните вдали от рабочего места. Не используйте кабины сухого типа фильтрации. Рекомендуется использовать камеры с водяной завесой. ВНИМАНИЕ: ПРОСТУПАНИЕ СМОЛ ДРЕВЕСИНЫ Многие виды древесины, особенно хвойные породы, такие как сосна, лиственница, дугласия и ель, содержат большое количество природной смолы в капиллярах и смоляных карманах вблизи сучков. Смолу практически невозможно устранить при помощи сушки древесины или блокировать какими-либо покрытиями. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |