|  |  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 26.02.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  |  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |
| прекращает действие предыдущего издания от 19.12.06г ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### HC 33**/00; ### Водная Морилка для внутреннего применения. Цвета:; HC 3300 слоновая кость HC 3301 светлый орех HC 3302 античный орех HC 3303 темный орех HC 3304 вишня HC 3306 цикламен HC 3308 бледно-желтый HC 3309 лососевый HC 3311 небесно-голубой HC 3312 серо-голубой HC 3313 синий Прованс HC 3314 светло-зеленый HC 3316 зеленый шалфей HC 3370 белый HC 3373 малиновый HC 3377 венге. Область применения:; Деревянные изделия для интерьера: фасады, плинтусы, стулья, двери, мебель, деревянные панели, плоские детали и т.д.. Способ нанесения:; Распылитель, кисть и втирание.. Рецептура смешивания:; Готова к применению, для получения более светлых оттенков разбавить водой 5 – 10%.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 21  1. Удельная плотность (кг/л):; 1,020  0,030. Время сушки (50 г/м2 при 20ºС):; Исчезновение отлипа: Следующий слой:; 1 час 4 часа. Укрывистость (м²/л):; 10. Количество слоев:; Один и более. ## Основные характеристики HC 33**/00 - это морилка на водной основе, которая изготовлена из полупрозрачных пигментов, гаран- тирующих превосходную смешиваемость, светостойкость и легкость при нанесении. HC 33**/00не подходит для наружного применения. Инструкция по применению Морилка на водной основе серии HC 33**/00 наносится на непокрытую древесину, после шлифовки абразивом с зерном 150 . На HC 33**/00 можно нанести как, водный лак для внутреннего применения (серии HU, HP или HM), так и нитроцеллюлозный лак для внутреннего применения (серии NU5020/00 или NF 5030/00), а также прозрачную пропитку с эффектом воска. |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |  |  |  |
|  |  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 26.02.07 |
|  |  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  |  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |
| прекращает действие предыдущего издания от 19.12.06г ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### HC 33**/00; ### Водная Морилка для внутреннего применения. ## Предупреждение ## Тщательно перемешивать перед использованием. ## Убедитесь, что продукт храниться в герметичной банке. - Хранить продукт при температуре не ниже 5ºС. - Использовать продукт в хорошо проветриваемых помещениях. - Использовать при температуре не ниже 10ºС. - Остатки продукта должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. Не сливать остатки в канализацию. - Хранить в недоступном для детей месте. - Избегайте контакта с кожей и глазами. - При попадании продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |  |  |  |