|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 19.09.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 02.03.12 ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### HD 2000/00; ### ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ С ЭФФЕКТОМ МАСЛА ДЛЯ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ. Варианты и цвета:; Прозрачный, степень глянца: 5. Область применения:; Палубы, садовая мебель, балконы, террасы, веранды, бортики бассейна, балки беседки и т.д.. Способ нанесения:; Кисть и распылитель. Рецептура смешивания:; Готов к применению. Если требуется разбавление, можно добавить 5-10% питьевой воды.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 34 ± 1. Удельная плотность (кг/л):; 1,020 ± 0,030. Вязкость (DIN 6 при 20ºС); 60 ± 5. Время сушки (100 г/м2 при 20ºС):; Пылестойкость Исчезновение отлипа Нанесение следующего слоя Штабелирование; 30 мин 60 мин 48 часов 48 часов. Количество слоев :; 1-2. Укрывистость (м²/л):; 12. Инструкция по применению HD 2000/00 - прозрачный лак на водной основе с низкой вязкостью. Он может наноситься как кистью, так и распылителем на необработанную поверхность или на поверхность, предварительно обработанную защитной пропиткой серии HI 20**/00. Этот лак отлично смачивает поверхность, и что не свойственно традиционным лакам, не образует толстую пленку на поверхности, и благодаря именно этой отличительной черте HD 2000/00 особенно подходит для террасной доски и садовой мебели. Несмотря на то, что данный лак бесцветный, он характеризуется высоким уровнем защиты от УФ излучений и высоким сопротивлением против разрушения от синей гнили и гниения. Специальный воск, содержащийся в составе данного лака, делает обработанное им изделие водонепроницаемым и обеспечивает высокое сопротивление к истиранию. На темных цветах (таких как венге) и под большим давлением могут произойти незначительные изменения, которые не окажут негативного воздействия на устойчивость к загниванию и качеству покрытия. Эти изменения можно устранить с помощью влажной ткани. Кроме того, специальный химический состав данного лака, позволяет избежать шелушения поверхности, которое происходит из-за естественной эрозии. Инструкция по применению Необработанная поверхность: Данный лак может быть нанесен в 1 или 2 слоя сразу на голую древесину, предварительно отшлифованную абразивом с зерном 180, или на поверхность, ранее покрытую защитной пропиткой для дерева серии HI20**/00. При необходимости, можно добавит от 5% до 10% воды. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих **/Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |  |  |  |
|  |  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 19.09.12 |
|  |  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  |  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 02.03.12 ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### HD 2000/00; ### ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ С ЭФФЕКТОМ МАСЛА ДЛЯ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ. Уже обработанная поверхность: Наносится 1 или 2 слоя на уже обработанную поверхность защитной пропиткой для дерева серии HI 20**/00. Если временной интервал между 1-ым и 2-ым слоем менее 8 часов, то шлифовка между слоями не требуется. Если 2-ой слой наносится более чем через 8 часов, то перед нанесением 2-го слоя необходима шлифовка абразивом с зерном 220. В случае, экстраординарного ремонта, например, когда пленка старого покрытия была испорчена, то перед нанесением HD 2000/00 необходимы полная шлифовка абразивом с зерном 150 и нанесение одного или двух слоев защитной пропитки для дерева серии HI 20**/00. Специальные инструкции - Тщательно перемешивать продукт перед применением - Хранить продукт при температуре не ниже 5ºС - Сушка продуктов на водной основе должна осуществляться при температуре не ниже 10ºС - Остатки продукта должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством - Не выливать остатки продукта в канализацию |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |