|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 13.03.13 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 15.06.10г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### HF 20**/00; ### ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЛАК. Глянец и цвета:; HF 2010 прозрачный (10% блеска) HF 2040 прозрачный (40% блеска) HF 2041 светлый орех (40% блеска) HF 2042 орех (40% блеска) HF 2043 кипарис/дуб (40% блеска) HF 2044 светлый орех HF 2046 прозрачный (60% блеска) HF 2048 вишня (60% блеска). Область применения:; Деревянные изделия для наружных и внутренних экспозиций: двери и оконные рамы, балконы, деревянные панели, ограждения, опоры и т.д.. Способ нанесения:; Кисть или распыление.. Рецептура смешивания:; Продукт готов к применению. Если необходимо разбавить, то можно добавить 5-10% питьевой воды.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 38  1. Удельная плотность (кг/л):; 1,036  0,030. Вязкость DIN 8 при 20ºС (секунды):; 15  3. ## Общие характеристики Время сушки (100г/м² при 20ºС):; Пылестойкость: 30 мин Исчезновение отлипа: 1 час Шлифовка: 4 часа Штабелирование: 48 часов. Укрывистость (м²/л):; 10. Количество слоёв:; 1-2. HF 20**/00 - это водоразбавляемый отделочный лак с превосходной эластичностью и прочностью, что делают его идеальным для защиты деревянных изделий, как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Цветные версии лака содержат прозрачные оксиды железа, которые обеспечивают хорошее сопротивление поверхности при наружном использовании, благодаря своей способности поглощения УФ лучей, что является главной причиной деградации древесины. Кроме того, УФ абсорберы и акцепторы радикалов. Способ применения Нанести два слоя на изделие, покрытое водными защитными пропитками серии HI 20**/00. Если интервал между слоями не превышает 8 часов, шлифовка перед вторым слоем не требуется. В случае более длительного интервала между слоями, перед нанесением второго слоя необходима шлифовка наждачным абразивом Р220. В случае обновления покрытия, удалите старый слой наждачным абразивом с зерном Р150, и перед нанесением финишного слоя HF 20**/00, нанесите один или два слоя водной защитной пропитки серии HI 20**/00. Специальные инструкции - Перед применением хорошо перемешать. - Хранить при температуре не ниже 5ºС - Сушка материалов на водной основе должна происходить при температуре не ниже 10С - Остатки продукта должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. - Не сливать отходы в канализацию. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическ-ая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |