|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 20.06.16 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### HF 2100/00; ### ГИДРОФОБНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. Область применения:; Деревянные изделии для наружных работ: двери, балконы, деревянные панели, заборы, опоры, беседки и т.д.. Способ нанесения:; Кисть, распылитель, погружение. Рецептура смешивания:; Продукт готов к применению.. ## Технические характеристики Удельная плотность (кг/л):; 1,000  0,030. Вязкость при 20ºС (секунды):; 55  3 DIN 2. ## Общие характеристики Время сушки (50г/м² при 20ºС):; Исчезновение отлипа: Сушка: Нанесение следующих слоев:; 30 минут 2 часа через 1 час. Укрывистость (м²/кг):; 12-18 зависит от древесины. Количество слоёв:; 1-4 по мере необходимости. ## Характеристики продукта HF 2100/00 – лак на водной основе, подходящий для всех видов древесины, обладающий прозрачностью и гидрофобными свойствами. Его нельзя пигментировать, поэтому, перед нанесением HF 2100/00, целесообразно, нанести пропитку желаемого цвета серии Hydroplus. HF 2100/00 можно использовать только самостоятельно, другие грунты или лаки не подходят. В основе HF 2100/00 лежит новая технология, которая позволяет лаку хорошо пропитать древесину, а благодаря гидрофобному эффекту, хорошо отталкивать влагу, что позволяет уменьшить риск воздействия вредоносных микроорганизмов на поверхность. HF 2100/00 подходит для нанесения только на вертикальные или слегка наклоненные поверхности, он не подходит для горизонтальных поверхностей, которые подвергаются истиранию. Способ применения Подготовка поверхности Для получения лучшего результата, наносить на тщательно и только что отшлифованную поверхность абразивом с зерном 150-180. Для наилучшего результата относительная влажность древесины должна быть от 10 до 16%. Наиболее рекомендуемые породы древесины, такие как, как ель, сосна, желтая сосна, болиголов и дугласия; а также, лиственные породы древесины, обращая внимание на выделение танина во время цикла. Нанесение HF 2100/00 наносится от 2 до 4 слоев, с интервалом между слоям 1 час. Сушка Время высыхания составляет 2 часа в хорошо проветриваемом помещении с максимальным уровнем относительной влажности воздуха 85%. Конечные качества продукта проявляются через 24 часа, после того, как цикл будет полностью завершен. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 20.06.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### HF 2100/00; ### ГИДРОФОБНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. Обслуживание Поверхность рекомендуется обновлять через 1-3 года, в зависимости от места нахождения изделия. Очистить поверхность водой и нанести кистью или распылителем 1 или 2 слоя HF 2100/00. Специальные инструкции - Тщательно перемешивать перед использованием - Проверять герметичность банки - Хранить и наносить с продукт при температуре выше 5ºС - Использовать продукт в хорошо проветриваемых помещениях. - Использовать при температуре выше 15ºС - Не выливать остатки продукта в раковину или канализацию - Остатки продукта должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством - Хранить в недоступном для детей месте - Избегать контакта с кожей и глазами. - При попадании продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |