|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 03.07.02 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

прекращает действие предыдущего издания от 20.10.00г.

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### HН 8000/00; ### Водная противокоррозионная грунтовка. Цвет:; RAL 7035 светло-серый. Область применения:; Металлические изделия (перила, ворота, двери и т.д.). Способ нанесения:; Распылитель, кисть. Рецептура смешивания:; Готова к применению. Если требуется можно добавить 5-10% питьевой воды.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 55  2. Удельная плотность (кг/л):; 1.300  0.050. Вязкость (DIN 8 при 20ºС) (секунды):; 20  5. Время сушки (150 г/м2 при 20ºС):; Полное высыхание: Нанесение следующего слоя: Шлифовка:; 16-24 часов 24 часа 24 часа. Укрывистость (м²/кг):; От 15 до 20. Количество слоев:; 2. ## Основные характеристики НН 8000/00 – водная противокоррозийная грунтовка для защиты металлических поверхностей как внутри, так и снаружи помещений. Легко наносится кистью и гарантирует отличный внешний вид, НН 8000/00 обладает хорошими противокоррозийными свойствами, т.к. в её состав входит свинец, который позволяет эксплуатировать изделие на открытом воздухе. Инструкция по применению Новые изделия: удалите каламин или ржавчину, используя наждачную бумагу или металлическую щетку. Затем тщательно обезжирьте разбавителем КК 3105/00. Нанесите два слоя водной грунтовки НН 8000/00 и один или два слоя водного пигментированного лака HL 20ХХ/00 с интервалом между слоями 24 часа. Покрытые изделия: удалите старое покрытие и ржавчину наждачной бумагой. Нанесите один слой водного противокоррозионного грунта НН 8000/00, затем два слоя водного пигментированного лака для наружных работ HL 20ХХ/00 с интервалом между слоями 24 часа. ## Специальные инструкции - Тщательно перемешивать продукт перед использованием ## Убедитесь, что продукт храниться в герметичной банке. - Хранить продукт при температуре выше 5ºС - Использовать продукт в хорошо проветриваемых помещениях. - Использовать продукт при температуре выше 10ºС - Не сливать остатки в раковину, стоки или канализацию. - Остатки продукта должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством - Хранить в недоступном для детей месте - Избегайте контакта с кожей и глазами. - При попадании продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |