|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 15.10.07 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 16.09.05. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### HН 8012/00; ### восстанавливающее покрытие на водной основе для наружных работ. Цвет:; прозрачный. Область применения:; На старые пленочные покрытия на окнах, ограждениях, беседках, стеновых панелях и других деревянных изделиях, эксплуатируемых на открытом воздухе.. Способ нанесения:; Ветошь. Рецептура смешивания:; Готов к применению.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 20  1. Удельная плотность (кг/л):; 1.010  0.030. Вязкость (DIN 2 при 20ºС) :; 52  2. Время сушки (100 г/м2 при 20ºС):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Полное высыхание:; 2 часа 6 часов 24 часа. Укрывистость (м²/кг):; От 18 до 22. Количество слоев; 1-2. ## Основные характеристики НН 8012/00 используется для того чтобы восстановить, поддержать и продлить срок службы покрытия используемого как для внутренних, так и для наружных работ. НН 8012/00 наносится ветошью на любой вид покрытия, даже очень изношенное (но без серьезных повреждений), предварительно очистив субстрат влажной тканью и без шлифовки. Обработка с НН 8012/00, по крайне мере один раз в год, значительно продлевает срок службы покрытия. Может наноситься как на цветные, так и на прозрачные покрытия на водной основе или на основе растворителя. На белых оттенках НН 8012/00 может стать причиной легкого пожелтения. Способ применения НН 8012/00 наносится ветошью на любой вид покрытия, после очистки субстрата влажной тканью без шлифовки. Специальные инструкции - Тщательно перемешивать перед использованием. - Хранить продукт в герметичной банке. - Хранить продукт при температуре выше 5ºС. - Использовать в хорошо проветриваемом помещении. - Использовать при температуре выше 10ºС. - Не сливать остатки в канализацию. - Остатки продукта должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. - Хранить продукт в недоступном для детей месте. - При работе с продуктом избегать контакта с кожей или глазами. - При попадании продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |