|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 17.10.14 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 16.02.06г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### HH 8013/00; ### ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СЕРОЙ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. Цвет:; Прозрачный зеленый гель. Область применения:; Столярные изделия, заборы, беседки, стеновые панели и другие деревянные изделия для наруж- ных работ.. Способ нанесения:; Кисть, вальцовое нанесение. Рецептура смешивания:; Продукт готов к применению.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 8,0±0,5. Удельная плотность (кг/л):; 1,020  0,030. Вязкость DIN 6 при 20ºС (секунды):; 40  5. Укрывистость (м²/кг):; 12. ## Основные характеристики HН 8013/00 используется для восстановления деревянных изделий, которые были не защищены должным образом, плохо покрыты лаком и очень долго подвергались влиянию погодных условий, стали серыми (под воздействием лигнина) или подверглись поражению черными пятнами (из-за плесени и грибов). Независимо от их природы защитные покрытия (либо на основе растворителя, либо на водной основе) не долговечны из-за резких изменений температуры, которым подвергаются обработанные изделия, и как правило, чем дольше время воздействия, тем больше пленка подвергается растрескиванию. Затем, это явление заканчивается полным разрушением покрытия, оставляя дерево незащищенным, в связи, с чем более чувствительным к старению. Формула НН 8013/00 специально разработана для легкого и быстрого восстановления деревянных изделий, которые используются вне помещений, таких как, полы, границы бассейнов, палубы, скамейки, садовая мебель и т.д. Благодаря HH 8013/00 можно уменьшить или, когда он применяется вовремя, даже полностью устранить потемнение древесины. Если продукт хранится правильно, то срок годности неограничен. После длительного хранения, всегда проверяйте однородность продукта, и тщательно перемешивайте перед использованием для устранения возможного осадка. Подготовка поверхности HH 8013/00 наносится непосредственно на необработанное дерево. На покрытой древесине, перед нанесением HH 8013/00 необходимо полностью удалить старое покрытие абразивом с зерном Р150. Способ применения После тщательной подготовки поверхности нанесите тонкий слой HH 8013/00 либо кистью, либо валиком (всегда, рекомендуется надевать специальные защитные перчатки). Продукт очень быстрый: оставьте его на 7-10 минут, затем тщательно промойте, чтобы удалить с поверхности все остатки. Подождите, пока поверхность хорошо высохнет, чтобы проверить, есть ли необходимость в повторном нанесении. После завершения реставрации подождите не менее 48 часов прежде, чем наносить какие-либо покрытия. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 17.10.14 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 16.02.06г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### HH 8013/00; ### ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СЕРОЙ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. Специальные инструкции - Если это возможно, то продукт следует наносить на улице, или в хорошо проветриваемых помещениях. Хранить продукт в герметичной банке, чтобы он не высох. - Продукт следует использовать с осторожностью: во избежание контакта с кожей и глазами, используйте защитные очки и перчатки. - Хранить при температуре выше 5ºС. - Остатки продукта должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. - Не сливать остатки в канализацию. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |