|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 21.12.16 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 19.05.15г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### HI 20**/00; ### ЗАЩИТНАЯ ВОДНАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. Цвета:; HI 2010 прозрачный HI 2011 каштан/светлый орех HI 2012 орех HI 2013 темный орех HI 2014 красное дерево HI 2015 зеленый HI 2016 красный HI 2017 лиственница/сосна HI 2019 белый HI 2020 дуб HI 2021 тик HI 2022 коричневый орех HI 2024 орех Бреннера. Область применения:; Деревянные детали: двери и оконные рамы, балконы, деревянные панели, заборы, столбы и т.д.. Способ нанесения:; Кисть.. Рецептура смешивания:; Готов к применению. Если требуется разбавление можно добавить 5-10% питьевой воды. Для более светлого цвета смешивать с прозрачной версией НI 2010.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; Белый: Другие цвета:; 35  1 16  1. Удельная плотность (кг/л):; Белый: Другие цвета:; 1,180  0,030 1,020  0,030. Вязкость при 20ºС (секунды):; Белый: Другие цвета:; 16  3 DIN 4 50  5 DIN 2. Время сушки (при 50 г/м2 и 20ºС):; Исчезновение отлипа: Шлифовка: Последующие слои:; 1 час 2 часа 4 часа. Укрывистость (м²/кг):; 10. Количество слоев:; Один и более. ## Основные характеристики HI 20**/00 это пропитки на водной основе, пригодные для защиты древесины как для внутренних, так и для наружных работ. Они содержат прозрачные оксиды железа, которые обеспечивают хорошую светостойкость и поглощают УФ-излучение, тем самым, защищая древесину от разложения лигнина. HI 20**/00 обладают следующими преимуществами по сравнению с обычными защитными пропитками на основе растворителей: существенное снижение эмиссии растворителей, более равномерный цвет, возможность разбавления питьевой водой. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |  |  |  |
|  |  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 21.12.16 |
|  |  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  |  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| ### прекращает действие предыдущего издания от 19.05.15г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### HI 20**/00; ### ЗАЩИТНАЯ ВОДНАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. Инструкция по применению Наносится на неотделанную древесину, предварительно обработанную 150 наждачной бумагой. Поверх водной пропитки может быть нанесен водный финишный лак HF 20**/00 или HL 20**/00. Прозрачная версия продукта должна использоваться только для придания более светлых тонов цветных версий, т.к. не обеспечивает достаточной защиты древесины от УФ-излучения. Специальные инструкции: ## Перед использованием тщательно перемешивать. ## Убедитесь, что продукт храниться в герметичной банке. ## Хранить продукт при температуре не ниже 5ºС. - Использовать продукт в хорошо проветриваемых помещениях. - Использовать при температуре не ниже 10 ºС. - Остатки продукта должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. Не сливать остатки в канализацию. - Хранить в недоступном для детей месте. - Избегайте контакта с кожей и глазами. - При попадании продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. . |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |