|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 13.03.13 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 10.11.10г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### HI 22**/00; ### ЗАЩИТНАЯ ПРОПИТКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ С ЭФФЕКТОМ ВОСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. Цвета:; HI 2210 прозрачный HI 2211 светлый орех HI 2212 орех HI 2213 темный орех HI 2214 красное дерево HI 2216 красный HI 2217 тик/лиственница HI 2218 вишня HI 2224 орех Бреннера. Область применения:; Деревянные изделия: двери и оконные рамы, балконы, деревянные панели, заборы, рейки и т.д.. Способ нанесения:; Кисть.. Рецептура смешивания:; Готова к применению. Для более светлого оттенка смешивать с прозрачной версией НI 2210.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 22  1. Удельная плотность (кг/л):; 1,020  0,030. Вязкость DIN 2 при 20ºС (секунды):; 75  5. Время сушки (50 г/м2 при 20ºС):; Исчезновение отлипа: Повторное нанесение:; 1 час через 4 часа. Количество слоев:; 1-3. Укрывистость (м²/кг):; 15-20 на один слой, в зависимости от типа древе- сины.. ## Основные характеристики HI22**/00 - это защитные пропитки на водной основе с эффектом воска, обеспечивающие отделку древесины с сохранением естественного внешнего вида без изменений (покрываются тонкой пленкой). Специальный воск, содержащийся в продукте, придает ему отличные водоотталкивающие свойства. А также придает лучшую стабильность покрытию, обеспечивая дополнительную защиту от неблагоприятного воздействия воды по сравнению обычными защитными пропитками на водной (например, HI20**). Для повышения устойчивости к воздействию УФ-лучей, вместо прозрачной системы рекомендуются цветные версии, которые содержат оксиды железа, не содержащиеся в прозрачной версии. HI22**/00 обладают следующими преимуществами по сравнению с обычными защитными пропитками на основе растворителей: - отсутствие выброса ароматических и алифатических растворителей - существенное снижение выброса растворителей - более равномерный цвет - системы ускоренного покрытия - возможность разбавления водой Применение продукта Сорта древесины Наиболее подходящими древесными породами являются ель, сосна, желтая сосна, дугласия, как неотделанная, так и обработанная солями в автоклаве. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |  |  |  |
|  |  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 13.03.13 |
|  |  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  |  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 10.11.10г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### HI 22**/00; ### ЗАЩИТНАЯ ПРОПИТКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ С ЭФФЕКТОМ ВОСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. Во время пропитывания таких сортов древесины как дуб, каштан и ироко могут возникнуть проблемы с текучестью ввиду выделения соединений танина, присутствующих в этой древесине. Ошкуривание необработанной древесины Продукты на водной основе характеризуются тенденцией вздутия древесных волокон и возникновением шероховатых поверхностей. Существенно важным является тщательное ошкуривание: рекомендуется применять наждачную бумагу с зерном 150. Нанесение на новую древесину Древесина должна быть чистой и хорошо высушена (относительная влажность около 10-14%). Нанести от 1 до 3 слоев, в зависимости от степени воздействия, с интервалом между слоями максимум 4 часа. По истечении более 4 часов рекомендуется выполнять ошкуривание с использованием абразива с зерном 280. Легкая шлифовка рекомендуется на предпоследнем слое для улучшения эстетичного вида. На следующий день, после завершения цикла, в случае необходимости улучшения водоотталкивающих свойств, тщательно протрите изделие, например сорго. Для повышения эффекта заполнителя рекомендуется сверху в один слой нанести HI 23**/00. Обновление покрытия рекомендуется выполнять через 1-3 года, в зависимости от степени воздействия окружающей среды, после легкого ошкуривания с использованием абразива с зерном 220. Сушка Сушка продуктов на водной основе должна выполняться при температуре выше 15ºС и при относительной влажности не более 85%. За пределами этого диапазона сушка замедляется. Всегда рекомендуется выполнять принудительную сушку с использованием ранее обезвоженного и теплого воздуха (28-30ºС). В случае нанесения продукта на улице, не работать в особенно влажные (т.е. туманные) или холодные дни (менее 5-10ºС). Срок хранения защитных пропиток ## После открытия банки защитная пропитка на водной основе подвержена нападению бактерий, дрожжей и грибков, находящихся в воздухе, которые вызывают гниение, о чем свидетельствует отталкивающий запах, увеличение вязкости, появление плесени на поверхности и изменение цвета. Тщательно закрывайте банку после использования. Отливайте из банки только необходимое количество пропитки. Не заливайте уже использованный для нанесения продукт обратно, т.к. это способствует бактериальному поражению. ## Специальные инструкции ## Перед использованием тщательно перемешивать. Воск имеет тенденцию к всплытию на повер- хность. ## Убедитесь, что банка хорошо запечатана. ## Хранить продукт при температуре не ниже 5ºС и не выше 35ºС. - Не сливать остатки в раковину или канализацию. - Остатки продукта должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. ВНИМАНИЕ: ПРОСТУПАНИЕ СМОЛ ДРЕВЕСИНЫ Многие породы древесины, особенно хвойные, как, например, сосна, лиственница, дугласия, ель, имеют высокое содержание смол в капиллярах и смоляных карманах. Эти смолы практически невозможно удалить или блокировать какими-либо покрытиями. Рано или поздно под воздействием солнечных лучей смола вновь проступит на поверхность. Тем не менее, единственным следствием этого будет нарушение внешнего вида покрытия, в то время как качество пленки не пострадает. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |