|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 12.06.07 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания(HI2310) от 02.10.06г ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### HI 23**/00; ### ВОДНОЕ ПОКРЫТИЕ C ВОСКОВЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. Цвета:; HI 2310/00 янтарный HI 2311/00 прозрачный. Область применения:; Деревянные изделия для наружного и внутреннего использования: двери и оконные рамы, балконы, деревянные панели, заборы и т.д.. Способ нанесения:; Кисть. Рецептура смешивания:; Готов к применению. Если требуется разбавление, можно добавить 5-10% питьевой воды.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 37 ± 2. Удельная плотность (кг/л):; 1,030 ± 0,030. Вязкость DIN 8 при 20ºС (секунды):; 12 ± 3. Время сушки (100 г/м2 при 20ºС):; Пылестойкость Исчезновение отлипа: Шлифовка: Нанесение следующего слоя:; 30 мин 1 час 4 часа 48 часов. Укрывистость (м²/л):; 10. Количество слоев:; 1-2. ## Характеристики продукта HI23**/00 является водным финишным покрытием, которое благодаря эластичности и долговечности идеально подходит для внутренней и внешней защиты древесины. Данный продукт содержит в себе прозрачные оксиды железа и УФ абсорбенты (поглотители ультрафиолетовых лучей), которые обеспечивают высокую степень сопротивления УФ-излучению (основная причина деградации древесины). Благодаря специальному воску, который содержится в составе данного продукта, покрытие обладает отличными водоотталкивающими качествами. Всё это обеспечивает стабильность обработанному изделию, а также гарантирует дополнительную защиту. Использование продукта Не обработанная древесина Для наружных работ: мы предлагаем, предварительно, обработать поверхность абразивом с зерном 150. Нанести 1 или 2 слоя защитной пропитки серии HI 20**/00 на не обработанное дерево, затем, нанести 1 или 2 слоя лака с эффектом воска серии HI23**/00, с интервалом между слоями 4 часа. Мы не советуем производить шлифовку между слоями лака. ## Для внутренних работ: после предварительной шлифовки, абразивом с зерном 180, на поверхность наносится 1 слой HI 23**/00. В качестве альтернативы, можно отшлифовать поверхность абразивом с зерном 150 и оттенить с помощью защитной пропитки серии HI 20**/00, затем, нанести 1 слой покрытия серии HI23**/00. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30% |  |  |  |
|  |  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 12.06.07 |
|  |  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  |  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания(HI2310) от 02.10.06г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### HI 23**/00; ### ВОДНОЕ ПОКРЫТИЕ C ВОСКОВЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. Уже обработанная древесина ## Если обработанная поверхность без повреждений, то необходима легкая шлифовка абразивом с зерном 320,и затем нанести 1 слой покрытия серии HI 23**/00. ## В случае, если поверхность сильно повреждена, необходимо полностью снять старое покрытие абразивом с зерном 150. Затем работать, как с новой древесиной. ## Предупреждение ## Тщательно перемешивайте продукт. ## Хранить продукт при температуре не ниже 5ºС. - Остатки продукта должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. - Не сливать остатки в канализацию. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |