|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 23.06.2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### HL 208*/00; ### ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ. Цвета:; HL 2081/00 черная лава HL 2082/00 серый графит HL 2083/00 зеленая ель HL 2084/00 красно-кирпичный. Область применения:; Металлические изделия для наружного приме- нения: двери, балконы, уличные фонари, заборы, столбы, стулья, столы и т.д.. Способ нанесения:; Кисть, валик и распылитель. Рецептура смешивания:; Готов к применению. Если требуется разбавление можно добавить 5-10% питьевой воды.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 60±2. Удельная плотность (кг/л):; 1,350±0,030. Общие характеристики. Время сушки (100 г/м2 при 20ºС):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Шлифовка: Штабелирование:; 30 мин 1 час 4 часа 48 часов. Укрывистость (м²/л):; 10-12. Количество слоев:; 2-3. HL 208* - это водный акрило-полиуретановый лак, с отличной адгезией к металлу, который не требует нанесения антикоррозийного праймера. Пластичная структура слюды/ и пигменты оксида железа, содержащиеся в текстуре сырья, придают поверхности «античный» декоративный эффект. - Новое металлическое изделие: нанести 2-3 слоя HL 208*/00 на хорошо очищенную поверхность от следов каламина и смазки. Интервал между слоями должен быть минимум 8 часов. - На уже окрашенное металлическое изделие: удалить старое покрытие, очистить поверхность от ржавчины и пыли, обезжирить и нанести антикоррозийный праймер на водной основе HH 8000/00, затем нанесите 2 или 3 слоя HL 208*/00. Интервал между слоями минимум 8 часов. - Глянцевую полированную металлическую поверхность необходимо отшлифовать, для улучшения адгезии продукта с поверхностью. - На алюминий c гальваническим покрытием и на другие металлические поверхности рекомендуется нанести специальный праймер. Специальные инструкции - Тщательно перемешивать перед использованием. - Уже разбавленный продут должен быть использован за 24 часа. - Хранить при температуре выше 5ºС. - Сушка изделий покрытых продуктом на водной основе должна осуществляться при температуре выше 10ºС. - Остатки продукты должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. - Не выливать остатки в канализацию. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |