|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 13.03.14 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 28.03.13г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### HL 20**/00; ### ЦВЕТНОЙ ВОДНЫЙ ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВЯНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ. Глянец:; 40%. Цвета:; HL 2059 белоснежный HL 2060 белый (RAL 9010) HL 2061 слоновая кость (RAL 1015) HL 2064 коричневый (RAL 8011) HL 2065 темно-коричневый (RAL 8017) HL 2066 серый (RAL 7001) HL 2067 темно-серый (RAL 7015) HL 2068 зеленый (RAL 6005) HL 2069 темно-зеленый (RAL 6009) HL 2070 черный HL 2001 нейтральный для тинтометрической системы HL 2002 белый для тинтометрической системы. Область применения:; Деревянные и металлические детали для внутренних и наружных работ, двери, оконные рамы, балконы, деревянные панели, ограждения, рейки и т.д. и большинство металлических предметов.. Способ нанесения:; Кисть, распылитель. Рецептура смешивания:; Готов к применению. Если требуется можно добавить 5-10% питьевой воды.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; От 36 до 44 в зависимости от цвета. Удельная плотность (кг/л):; От 1.060 до 1.120  0.030 в зависимости от цвета. Вязкость (DIN 8 при 20ºС) (секунды):; 22  3 41  3 HL 2001. Количество слоев:; 1-2. Время сушки (100 г/м2 при 20ºС):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: До шлифовки: До штабелирования:; 30 мин 90 мин 4 часа 48 часов. Укрывистость (м²/кг):; 10. ## Основные характеристики HL 20**/00 водный пигментированный лак, с хорошей эластичностью, высокой тиксотропностью, превосходной растекаемостью и устойчивостью к осадку, а также высокой скоростью высыхания. Лак доступен в 10 цветовых оттенках RAL, наиболее часто используемых в производстве дверей и оконных рам. Для повышения долговечности HL 20**/00 содержит пигменты, пригодные для наружного использования, которые обладают хорошей кроющей способностью и действуют как УФ-фильтр. Кроме того, наличие акцепторов свободных радикалов значительно увеличивает долговечность пленки, поскольку они препятствуют побелению и замедляют потерю блеска пленки. HL 2001/00 и HL 2002/00 – это нейтральный и белый конвертер, которые были специально созданы для колировки пастами серии XA 2006/XX. HL 2001/00 не может использоваться вне помещений. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |  |  |  |
|  |  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 13.03.14 |
|  |  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  |  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 28.03.13г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### HL 20**/00; ### ЦВЕТНОЙ ВОДНЫЙ ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВЯНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ. Разновидность древесины Подходит большинство сортов хвойных деревьев для покрытия данным лаком вне помещений, при условии что они не имеют сучков и смоленых выделений (смола может просочиться через пленку покрытия и испортить эстетичный вид, образуя жёлтые пятна). Самая подходящая древесина тсуга (американское хвойное дерево), у которой относительно немного сучков и они без смолы. Хорошие результаты могут быть получены и с меранти. Сосна дает разные результаты в зависимости от места происхождения, периода когда дерево было срублено и высушено. По этой причине даже на лаках с самой высокой изолирующей способность, в конечном итоге проступает смола, образуя желтые пятна. Тоже самое касается древесины Дуглас. Ироко, дуб, каштан и кедр создают подобные проблемы из-за содержания в них танина, таким образом, они являются неподходящими для цветных систем. Инструкция по применению ## Нанесите 1 или 2 слоя лака с интервалом 4 часа на древесину покрытую цветной водной пропиткой HI 20**/00, перед нанесением последнего слоя требуется шлифовка 280 абразивом. Оттенок пропитки должен быть выбран в соответствии с цветом финишного лака. Реставрация: удалите старое покрытие 150 абразивом, нанесите 1-2 слоя защитной пропитки HI 201**/00 и покройте финишным лаком HL 20**/00. Металлические изделия следует очистить от ржавчины наждачной бумагой, обезжирить и нанести 1-2 слоя противокоррозионного грунта НН 8000/00 с интервалом 1-2 часа между слоями. Затем покрыть 1 или 2 слоя HL 20**/00. ## Специальные инструкции ## Перед использованием тщательно перемешивать. ## Хранить продукт при температуре не ниже 5ºС. - Использовать продукт в хорошо проветриваемых помещениях. - Использовать при температуре не ниже 10 ºС. - Не сливать остатки в канализацию. - Остатки продукта должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. - Хранить в недоступном для детей месте. - Избегайте контакта с кожей и глазами. - При попадании продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |