|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 07.10.98 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 18.07.96г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### HM 3061/00; Белый лак на водной основе для мебели. Глянец:; 40. Область применения:; Деревянные изделия для интерьеров: кухонные дверцы, плинтусы стулья, двери, мебель, деревянные панели, плоские детали, МДФ и т.д.. Способ нанесения:; Кисть и валик. Смешивание:; Готов к применению. В случае необходимости следует добавить 5 - 10 % воды.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 43  1. Удельная плотность (кг/л):; 1.080  0,030. Вязкость DIN 8 при 20ºС (секунды):; 30  5. Время сушки (80 г/м2 при 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Шлифовка; 30 минут 90 минут 24 часа. Укрывистость (м2/л):; 10. Количество слоев:; 1. Общие характеристики НМ 3061/00- это белый лак на водной основе для деревянных изделий, которые используются для интерьеров (мебель и мебельная фурнитура). НМ 3061/00 может быть разбавлен водой, обладает такими характеристиками как: эластичность, простота нанесения и хорошая укрывистость. Способ нанесения НМ 3061/00 наносится на водный белый грунт HU 3051/00 отшлифованный абразивом с зерном 280. Для обновления, уже покрытые белым лаком изделия, следует ошлифовать абразивом с зерном 280, и нанести один слой НМ 3061/00. Внимание - Перед использованием тщательно перемешать. - Беречь от замораживания: хранить продукт в помещениях с температурой не ниже 5ºС. - Остатки продукта должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. Не сливать в канализацию. - При нанесении и сушке температура окружающей среды и покрытия должна быть не ниже 10ºС. - Очищать изделия покрытые НМ 3061/00 следует нейтральным моющим средством. Избегайте использования моющих средств на основе спирта или аммиака. - Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |