|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 26.01.10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 18.04.07г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### HM 30*0/00; ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МЕБЕЛИ. Глянец:; НМ 3010/00 матовый НМ 3060/00 сатиновый НМ 3090/00 высокоглянцевый; 10 60 90. Область применения:; Деревянные изделия для интерьеров: кухонные дверцы, плинтусы, стулья, двери, столы, деревянные панели, плоские детали и т.д.. Способ нанесения:; Распылитель, кисть.. Рецептура смешивания:; Готов к применению. Если необходимо улучшить растекаемость продукта при нанесении кистью, можно добавить 5 – 10% воды.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 31  2. Удельная плотность (кг/л):; 1,030  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; 100  5 НМ 3090/00 80  5. Время сушки (80-100 г/м2 при 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Нанесение следующих слоев:; 30 минут 90 минут 24 часа. Укрывистость (м2/кг):; 10-12. Количество слоев:; 1. Основные характеристики НМ 30*0/00 – это прозрачный лак на водной основе для деревянных изделий, используемых в интерьерах, который может использоваться: - как финишное покрытие, благодаря своей твердости, применяемое поверх грунта Linea Blu HU 30*0/00 - для обновления покрытия, которое более не является однородным, имеет царапины и/или пятна (продукты на основе растворителя мы наносить не рекомендуем). Использование продукта - Подготовка поверхности Наносится 1 или 2 слоя грунта HU 30*0/00 (или удалите верхнее, поврежденное старое покрытие), затем, сначала отшлифуйте изделие абразивом с зерном 280-320, далее, абразивом с зерном 400. При шлифовке следуйте за направлением древесных волокон, в особенности это касается рам, углов, профилей покрываемых деталей, для того, чтобы предотвратить появление следов шлифования, которые могут появиться после сушки. Тщательно очищенное изделие от пыли, грязи и отходов шлифовки. - Нанесение HM 30*0/00, Нанесите 1 слой HM 30*0/00, соблюдая равномерное распределение продукта на поверхности. Продукт подходит для вертикального нанесения, однако мы рекомендуем не увеличивать вес жидкого слоя продукта при нанесении на наклонные поверхности, во избежание образования потеков. - Сушка Сушка продуктов на водной основе должна проходить при температуре не ниже 15ºС и относительной влажности воздуха, предпочтительно не более 85%. При не соблюдении данных рекомендаций сушка замедляется, и образуется менее твердое и устойчивое покрытие. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |  |  |  |
|  |  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 26.01.10 |
|  |  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  |  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 18.04.07г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### HM 30*0/00; ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МЕБЕЛИ. Ускоренная сушка, всегда должна проходить сухим теплым воздухом (20-30ºС). Если система используется вне помещений, то необходимо избегать контакта поверхности с влагой (например, туман) и/или холодную погоду (ниже 5ºС). Внимание - Перед использованием тщательно перемешать. - Хранить продукт при температуре выше 5ºС. - Сушка должна осуществляться в хорошо проветриваемых помещениях и при температуре не ниже 10С. - Используйте нейтральные моющие средства для очистки изделий, покрытых HM 30*0/00. - Не используйте средства на основе растворителя и аммония. - Использовать продукт в хорошо проветриваемых помещениях. - Отходы (промывочная вода, используемое покрытие) должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. Не сливать в канализацию. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |