|  |  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 30.03.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  |  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |
| Прекращает действие предыдущего издания от 22.05.07 ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### HP 1000/00; ### ГРУНТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ПАРКЕТА. Цвет:; Прозрачный. Область применения:; Специально разработан для паркета и деревянных лестниц внутри помещений. Способ нанесения:; Кисть, валик. Рецептура смешивания:; Готов к применению. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 26  2. Удельная плотность (кг/л):; 1,020  0,030. Вязкость DIN 2 при 20ºС (секунды):; 70±5. Укрывистость (м²/л):; 10-12. Количество слоев:; Максимум 2. ## Общие характеристики HP 1000/00 – это барьерный грунт на водной основе, который подходит для нанесения на паркетные полы и деревянные лестницы, в том числе, на натуральный и искусственный шпон. Это прочное, эластичное покрытие, которое отлично растекается на поверхности. HP 1000/00 быстро сохнет и обладает хорошей устойчивостью к оседанию. Этот продукт обладает следующими характеристиками: - Отлично проявляет текстуру древесины. - Изоляционные свойства продукта позволяют наносить его на вишню и другие виды древесины, богатые травяными экстрактами, препятствуя изменению цвета в зеленый и/или серый. Кроме того, по сравнению с грунтами на основе растворителя, он обладает следующими преимуществами: - Резко сокращает выброс растворителей. - Можно разбавить водой. - Легко наносится. HP 1000/00 покрывается лаком на водной основе серии HP 30XX/00. Мы не советуем покрывать HP 1000/00 продуктами на основе растворителя. Инструкция по применению - Не обработанная древесина Продукты на водной основе склоны к поднятию ворса древесины, что приводит к образованию шерохова-тости поверхности. Поэтому, важна тщательная шлифовка поверхности древесины абразивом с зерном 150. Убедитесь, что поверхность сухая и тщательно очищена от масел и жиров. - Применение HP1000/00 Наносится в 1 или 2 слоя, с сушкой между слоями 2 часа. Затем, еще через 2 часа нанесите HP 30**/00. - Сушка Сушка покрытий на водной основе должна проходить при температуре выше 15ºС и относительной влажности предпочтительно не более 85%. При не соблюдении данных рекомендаций, сушка замедляется. Так же рекомендуется принудительная сушка сухим и теплым воздухом (28-30ºС). При нанесении покрытия на улице, надо избегать влажных и/или холодных дней (например, туман и температура ниже 5-10ºС). |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |  |  |  |

|  |  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 30.03.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  |  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |
| Прекращает действие предыдущего издания от 22.05.07 ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### HP 1000/00; ### ГРУНТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ПАРКЕТА. Специальные инструкции - Тщательно перемешивать продукт перед использованием. - Хранить продукт при температуре выше 5ºС. Не допускать замораживания. - Сушка должна осуществляться в хорошо проветриваемых помещениях и при температуре не ниже 10С - Использовать продукт в хорошо проветриваемых помещениях. - Остатки продукта должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. Не сливать остатки в канализацию. ВНИМАНИЕ: ПРОСТУПАНИЕ СМОЛ ДРЕВЕСИНЫ Многие виды древесины, особенно хвойные породы, такие как сосна, лиственница, дугласия и ель, содержат большое количество природной смолы в капиллярах и смоляных карманах вблизи сучков. Смолу практически невозможно устранить с помощью сушки древесины или блокировать какими-либо покрытиями. Рано или поздно под воздействием солнечных лучей смола вновь проступит на поверхность. Тем не менее, единственным следствием этого будет нарушение внешнего вида покрытия, в то время как качество его пленки не пострадает. |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |  |  |  |