|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 14.05.07 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### прекращает действие предыдущего издания от 11.04.96г ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### HP 3000/00; ### ВОСК ДЛЯ УХОДА ЗА ПАРКЕТОМ. Область применения:; Деревянные и пробковые полы.. Способ нанесения:; Ветошь, губка.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 18  1. Удельная плотность (кг/л):; 1,020  0,030. ## Общие характеристики В зависимости от эксплуатации, деревянные напольные покрытия могут истираться и изнашиваться. Правильная чистка и постоянный уход за поверхностью позволяет продлить срок службы паркета, а также сохранить его первозданный вид. НР 3000/00 предназначен для ухода и защиты обработанных деревянных напольных покрытий. НР 3000/00 состоит из восков диспергированных в воде и может наносить на любое деревянное покрытие, как в частных домах, так и общественных зданиях без вреда для здоровья. Применение продукта Вымыть пол и удалить грязь с помощью подходящего моющего средства. Нанести на чистый и сухой пол воск НР 3000/00. НР 3000/00 готов к применению и может быть нанесен тонким слоем с помощью ветоши или губки без необходимости в полировке, т.к. воск является самополирующимся. Становиться на пол можно только спустя 20-30 минут. Один литр продукта рассчитан для ухода за поверхностью площадью 70-80м2. Частота применения определяется интенсивностью прохождения. Не следует ждать до тех пор, пока покрытие полностью сотрется, наносите воск для ухода заблаговре- менно. Если в некоторых местах покрытие повреждено до древесины, необходимо выполнить более радикальную обработку, тщательно ошкурив поверхность, а затем нанести специальное покрытие, например НР 1000/00 или HP 30**/00 (см. техническую спецификацию по применению). На поверхности с незначительным износом или плохо впитывающей поверхности перед нанесением рекомендуем разбавить воск питьевой водой в соотношении 1:1. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |