|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 20.01.10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 18.04.07г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### HP 30**/00; ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ПАРКЕТА. Цвет:; прозрачный. Глянец:; HР3020/00 матовый HР3040/00 сатиновый HР3080/00 глянцевый; 20 50 80. Область применения:; Специально разработан для паркета и деревянных лестниц.. Способ нанесения:; Распылитель, кисть. Рецептура смешивания:; Готов к применению. Если необходимо улучшить растекаемость продукта на поверхности, можно добавить 10% воды.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 31  2. Удельная плотность (кг/л):; 1.030  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; 20  3. Время сушки (при 80-100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Перекраска: Шлифовка: Эксплуатация:; 20 минут 1 час 1-2 часа 4 часа 48 часов. Укрывистость (м2/кг):; 10-12. Количество слоев:; Максимум 3. Основные характеристики НР 30**/00 – это прозрачный нежелтеющий лак на водной основе для нанесения на паркет, пробковые полы и деревянные лестницы, где требуется особая эластичность, твердость, стойкость к истиранию, а также простота нанесения, ремонта и обслуживания. Применение продукта После укладки пола тщательно отшлифуйте поверхность, используя абразив с зерном 80-120. Перед нанесением покрытия удалите шлифовальную пыль с помощью пылесоса. Убедитесь, что на поверхности нет смазки и/или синтетических смол. Некоторые смолистые породы древесины (например, ироко, мербау и т. д.) содержат цветные вещества, которые, как правило, растворяются продуктом во время нанесения. Чтобы избежать этой проблемы при покрытии этих пород древесины, нанесите барьерный грунт на водной основе HP 1000/00 в качестве первого слоя для минимизации растворения таких веществ. Если вы предпочитаете наносить НР 30**/00 непосредственно на древесину, то мы рекомендуем нанести его тонким слоем. Используйте кисть или валик. Убедитесь, что продукт нанесен равномерно без наплывов. Рекомендуемый вес продукта составляет 80-100 г/м² для каждого слоя. Этого можно легко добиться, используя традиционное нанесение кистью. Увеличение рекомендуемого веса требует увеличения времени суши. Через 3-4 часа, после полного высыхания покрытия, поверхность необходимо отшлифовать. Предпочтительно шлифовать поверхность вручную абразивом с зерном 150-180 или механическими системами, используя абразив с зерном 220-240. Затем наносится 2 и 3 слой, с интервалом между слоями 1-2 часа без шлифовки. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |  |  |  |
|  |  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 20.01.10 |
|  |  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  |  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 18.04.07г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### HP 30**/00; ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ПОЛА. Для обслуживания паркетного пола, который был покрыт НР 30**/00 или другими прозрачными покрытиями (включая покрытия на основе растворителя), поверхность необходимо отшлифовать абразивом с зерном 150, очистить поверхность и нанести 1 или 2 слоя НР 30**/00 , согласно технологии, которая описывалась выше. Убедитесь, что на поверхности нет смазки и/или воска . Специальные инструкции - Тщательно перемешивать продукт перед использованием; воск имеет тенденцию всплывать на поверхности. - Хранить продукт при температуре выше 5ºС. - Не наносите толстыми слоями, так как это может вызвать снятие пленки с поверхности. - Сушка продуктов на водной основе должна проходить в помещении при температуре выше 10ºС. - До эксплуатации выждать не менее 48 часов. - После нанесения последнего слоя до укладки ковриков подождите 7 дней. - Проветрите помещение до и после нанесения покрытия. - Полы можно мыть через 48 часов после нанесения последнего слоя. - Используйте нейтральное моющее средство для очистки изделий, покрытых НР 30**/00. - Не используйте средства для мытья полов на основе спирта или аммиака. - Остатки продукта должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. Не сливать в канализацию. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |