|  |  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 15.05.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  |  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |
| Прекращает действие предыдущего издания от 07.11.01г ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### HP 3100/00; ### ПРОЗРАЧНЫЙ ВОСК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МРАМОРА И КИРПИЧА. Область применения:; Мрамор, кирпич и линолеум. Способ нанесения:; Ветошь, губка.. Рецептура смешивания:; Готов к применению. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 18  1. Удельная плотность (кг/л):; 1,020  0,030. ## Общие характеристики В зависимости от эксплуатации на мраморном полу могут возникнуть следы износа и истирания. Правильная чистка и постоянный уход за поверхностью позволяет продлить срок службы напольного покрытия, а также сохранить его внешний вид, как будто он толь. НР 3100/00 специально разработан для ухода и защиты, мраморных и кафельных неглазированных напольных покрытий. Формула полирующего воска на водной основе позволяет использовать его на всех типах напольных покрытий, даже на линолеуме, как в жилых, так и в общественных помещениях, так как он не имеет запаха. Способ применения Вымыть пол и удалить грязь с помощью подходящего моющего средства. Нанести на чистый и сухой пол воск НР 3100/00. НР 3100/00 готов к применению и может быть нанесен тонким слоем с помощью ветоши или губки без необходимости в полировке, т.к. воск является самополирующимся. Ходить по мраморному полу можно спустя 10 часов, а по кафельному спустя 12 часов. Один литр продукта рассчитан для ухода за поверхностью площадью 40м2. Частота применения определяется интенсивностью прохождения. Специальные инструкции - Тщательно перемешивать перед использованием. - Хранить продукт при температуре не ниже 5ºС. - Остатки продукта должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. - Не сливать остатки в канализацию. |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |  |  |  |