|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 18.04.07 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 29.11.06г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### HU 3050/00; ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МЕБЕЛИ. Область применения:; Деревянные изделия для интерьеров: кухонные дверцы, плинтусы, двери, мебель, деревянные панели, плоские детали и т.д.. Способ нанесения:; Кисть, распылитель.. Рецептура смешивания:; Готов к употреблению. При необходимости добавить от 5 до 10% воды, чтобы улучшить растекаемость продукта при нанесении кистью в теплое время.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 34  2. Удельная плотность (кг/л):; 1,030±0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; 110  5. Время сушки (100 г/м2 при 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Нанесение следующих слоев: Шлифовка:; 30 минут 90 минут 2 часа 24 часа. Укрывистость (м2/л):; 10. Количество слоев:; Максимум 3. Основные характеристики HU 3050/00 – это прозрачный грунт на водной основе для мебели, очень прозрачный, эластичный, для вертикального нанесения, отлично растекается на поверхности, быстро сохнет и хорошо шлифуется. Кроме того, в сравнении с грунтом на основе растворителя, у него следующие преимущества: - резко сокращает выброс растворителей; - можно разбавить водой; - легко наносится. На HU 3050/00 можно нанести лак на водной основе HM 30**/00. Нельзя наносить лаки на основе растворителя. Инструкция по применению На уже обработанную поверхность При реставрации уже обработанного изделия, удаляется старая пленка абразивом Р150, затем абразивом 280, для того, чтобы очистить поверхность и сделать ее пригодной для нанесения HU 3050/00. На не обработанную древесину Шлифовка Продукты на водной основе склонны к поднятию древесного волокна, и вследствие этого поверхность становится грубой. Чем тверже древесина, тем очевиднее это явление. Поэтому рекомендуется тщательная шлифовка абразивом Р150. Поверхность должна быть тщательно высушена и очищена от масла и грязи. Тонировка Если требуется тонирование, то используйте морилки на водной основе для внутренних работ серии HC 33**/00, затем полная сушка (4 часа). |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 18.04.07 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 29.11.06г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### HU 3050/00; ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МЕБЕЛИ. Применение HU 3050/00 HU 3050/00 наносится в 1-3 слоя, с интервалом между слоями минимум 2 максимум 4 часа. Если интервал более 4 часов, поверхность должна быть отшлифована абразивом 280. Тоже самое рекомендуется на предпоследнем слое, для того, чтобы улучшить внешний вид поверхности. Сушка Сушка продуктов на водной основе должна проходить при температуре не ниже 15ºС и относительной влажности воздуха предпочтительно не более 85%. При не соблюдении данных рекомендаций, сушка замедляется. Так же рекомендуется принудительная сушка сухим и теплым воздухом (28-30ºС). При нанесении покрытия на улице, надо избегать влажных и/или холодных дней (например, туман, или температура ниже 10ºС). Специальные инструкции - Тщательно перемешивать перед использованием. - Хранить продукт при температуре выше 5ºС. - Сушка должна осуществляться в хорошо проветриваемых помещениях и при температуре не ниже 10С. - Использовать продукт в хорошо проветриваемых помещениях. - Не сливать в канализацию. - Остатки продукта должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |