|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 28.11.02 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 01.06.96г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### HU 3051/00; Белый грунт на водной основе для внутренних работ. Область применения:; Деревянные изделия для интерьеров, кухонные дверцы, плинтусы, двери, мебель, деревянные панели, плоские детали и т.д.. Способ нанесения:; Кисть, распылитель.. Рецептура смешивания:; Готов к употреблению. При необходимости добавить от 10 до 20% воды.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 49  1. Удельная плотность (кг/л):; 1,180. Вязкость DIN 8 при 20ºС (секунды):; 12  3. Время сушки (100 г/м2 при 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Нанесение следующих слоев: Шлифовка:; 30 минут 90 минут 4 часа 24 часа. Укрывистость (м2/кг):; 10. Количество слоев:; Максимум 3. Общие характеристики HU 3051/00 – это белый грунт на водной основе, который очень прочный, легко наносится и шлифуется. Инструкция по применению HU 3051/00 наносится в один или несколько слоев на не покрытую, тщательно отшлифованную древесину абразивом Р150. В случае нанесения нескольких слоев, интервал между слоями должен быть не менее 4 часов. HU 3051/00 может быть покрыт лаком на водной основе НМ 3061/00. Предупреждение - Тщательно перемешивать перед использованием. - Хранить продукт в помещениях с температурой не ниже 5ºС. - Остатки продукта должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. Не сливать в канализацию. - Сушка должна проходить при температуре не ниже 10ºС. - Использовать в хорошо вентилированных помещениях. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |