|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 09.04.99 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 19.01.99г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### КК 1110/00; ### Прозрачный воск для восстановления. ## Технические характеристики Сухой остаток (%); 60  2. Удельная плотность (кг/л):; 0,840  0,030. Общие характеристики: С КК 1110/00 можно достигнуть исключительных результатов на дверях, мебели, профилях и рамках. Через 6-8 часов после нанесения обработанное изделие должно быть вытерто сухой тканью, что придаст изделию больше яркости и мягкости на ощупь. КК 1110/00 следует наносить непосредственно на старые прозрачные покрытия без шлифовки. Только в случае очень поврежденной мебели с глубокими царапинами трещинами, перед использованием КК 1110/00, необходимо зачистить поверхность абразивом с зерном 400 и тщательно очистить поверхность от древесной пыли. Вытерев поверхность тканью (спустя 6-8 часов после нанесения), выждать не менее 24 часов до эксплуатации. КК 1110/00 не подходит для изделий с высокой степенью блеска. КК 1110/00 готов к применению. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |