|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 19.01.99 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 15.03.96г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### КК 1111/00; ### Прозрачный воск для придания эффекта открытых пор. Область применения:; Мебель, панели, стулья.. Способ нанесения:; Кисть, ветошь, распылитель.. Рецептура смешивания:; Готов к применению.. Технические характеристики: Сухой остаток (%):; 15 ± 1. Вязкость(DIN 2 при 20оС):; 49 ± 5. Удельная плотность (кг/л):; 0,796 ± 0,030. Время сушки (100 г/м2 при 20оС):; Исчезновение отлипа: 12 часов. Общие характеристики Особенно подходит для нанесения на мебель в деревенском стиле, может использоваться, когда необходимо закончить отделку деревянных изделий, так, чтобы покрытие не было видно на поверхности, т.е. изделие выглядело естественно. Применение продукта Перед использованием KK 1111/00, поверхность необходимо тщательно очистить и отшлифовать абразивом с зерном 150. Второй слой можно нанести через 24 часа, после промежуточной шлифовки первого слоя абразивом с зерном 400. Специальные инструкции - Тщательно перемешивать продукт перед использованием. - Убедитесь, что продукт храниться в герметичной банке. - Хранить продукт при температуре выше 5ºС. - Использовать продукт в хорошо проветриваемых помещениях. - Использовать при температуре не ниже 10ºС. - Не сливать остатки продукта в канализацию. - Остатки продукта должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. - Хранить в недоступном для детей месте. - Избегайте контакта с кожей и глазами. - При попадании продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |