|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 29.06.05 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### КК 11*2/00; ### восстанавливающее покрытие на основе растворителя для дверей и оконных рам. ## Цвета:; ## КК 1112 прозрачный КК 1122 орех КК 1132 медовый. ## Область применения:; ## Двери и оконные рамы, шале, беседки, стеновые панели и другие изделий из дерева, которые используются на улице.. ## Способ нанесения:; ## Ветошь и кисть. ## Рецептура смешивания:; ## Готов к использованию. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 38-48. Удельная плотность (кг/л):; 0,845±0,030. Вязкость (DIN 2 при 20ºС):; 62”±5”. Время сушки (50 г/м2 при 20С):; Пылестойкость 2 часа Исчезновение отлипа 6 часов Последующее нанесение через 24 часа. Укрывистость (м²/л):; 18-22. Количество слоев:; 1-2. Общие характеристики КК 11*2/00 применяется для восстановления и продления срока службы покрытия, которое было нанесено на двери и оконные рамы, используемые на улице. Обновлять покрытие с помощью КК 11*2/00 необходимо не менее одного раза в год, тем самым, значительно продлевая срок службы дверей и окон. Хороший результат достигается как на покрытиях на основе растворителя, так и на водной основе. Способ применения Данный продукт следует наносить ветошью или кистью на любой вид покрытия, даже очень изношенное (но без серьезных повреждений), после очистки изделия с помощью влажной тряпки и без шлифовки. Специальные инструкции - Тщательно перемешивать перед использованием. - Хранить продукт в герметичной банке. - Хранить продукт при температуре выше 5ºС. - Использовать в хорошо проветриваемом помещении. - Использовать при температуре выше 10ºС. - Не сливать остатки в канализацию. - Остатки продукты должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. - Хранить продукт в недоступном для детей месте. - При работе с продуктом избегать контакта с кожей или глазами. - При попадании продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |