|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 13.07.10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### КК 3331/00; ### МАСЛО ЯНТАРНОГО ЦВЕТА ДЛЯ ТИКА. Область применения:; Новая или старая древесина, для внутреннего и наружного применения.. Способ нанесения:; Кисть и втирание.. Смешивание:; Готово к применению.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 55  2. Удельная плотность (кг/л):; 0,860  0,030. Вязкость DIN 2 при 20ºС (секунды):; 72  5. ## Общие характеристики Время высыхания (50 г/м 2 при 20°С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Нанесение следующего слоя:; 2 часа 4 часа 16 часов. Укрывистость (м2/кг):; 18-22. Количество слоев:; 1-2. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно пере- мешивайте для устранения возможного осадка.. KK 3331/00 - это смесь натуральных масел, разработанных для легкого и быстрого нанесения на необработанные деревянные изделия, которые используются вне помещений: половые доски, бордюры плавательных бассейнов, скамейки, садовая мебель т.д. Благодаря своей формуле этот продукт обеспечивает хорошую защиту от воды. Способ нанесения Нанесите кистью тонкий слой, примерно через одну минуту протрите сухой тканью так, чтобы собрать все излишки продукта. Старайтесь не наносить слишком толстым слоем. Перед нанесением второго слоя подождите один день. Специальные инструкции - Не используйте в дождливые дни или слишком жаркую погоду. - Ветошь, обработанная маслом под влиянием солнечных лучей подвержена самовозгоранию. Мы рекомендуем перед утилизацией смочить ветошь водой. - Тщательно вытрите древесину влажной тканью. - Если требуется шлифовка (в случае очень грязной или изношенной древесины), мы рекоменду- ем использовать абразив с зерном 150-180. Тоже самое мы рекомендуем для подготовки поверхности в случае новой древесины. - Убедитесь, что продукт храниться в герметичной банке для того, чтобы предотвратить высыха- ние поверхности продукта. - Обновление покрытия должно производиться каждые 1-2 года, в зависимости от степени воздействия окружающей среды. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |