|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 10.02.02 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### КК 3333/00; ### ПРОЗРАЧНЫЙ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК. Область применения:; Лодки, новая или старая древесина для внутрен- него и наружного применения.. Способ нанесения:; Кисть и втирание.. Смешивание:; Готово к применению, если необходимо, то можно разбавить 10% растворителя KK 3103/00. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 50  1. Удельная плотность (кг/л):; 0,905  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; 55  5. Подготовка поверхности При использовании необработанной древесины, наносится прозрачная или цветная защитная пропитка на водной основе серии HI 20**/00. Если древесина уже окрашена, то необходима шлифовка абразивом Р150. ## Общие характеристики Время высыхания (100 г/м 2 при 20°С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Полное высыхание:; 2 часа 4 часа 16 часов. Укрывистость (м2/кг):; 10- 12. Интервал между слоями:; Минимум 8 часов. Если интервал между слоями превышает 48 часов, то рекомендуется промежу- точная шлифовка абразивом 200.. Количество слоев:; 1-3. КК 3333/00 – это устойчивый к условиям окружающей среды, очень прочный, эластичный лак на алкидной основе с высокой степенью блеска. Он идеально подходит для защиты деревянных изделий, которые используются вне помещений. КК 3333/00 можно наносить кистью (не требует разбавления), или распылителем на горизонтальные поверхности. При правильном хранении продукта, срок годности не органичен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность продукта, и тщательно перемешивайте перед использованием для устранения возможного осадка. Специальные инструкции - Тщательно перемешивать перед использованием - Убедитесь, что продукт храниться в герметичной банке. - Хранить продукт при температуре выше 5ºС. - Использовать продукт в хорошо проветриваемых помещениях. - Использовать при температуре не ниже 10ºС. - Не сливайте остатки продукта в канализацию. - Остатки продукты должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. - Хранить в недоступном для детей месте. - Избегайте контакта с кожей и глазами. - При попадании продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |