|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 12.06.2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| Предыдущая версия AXS835 ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### KP 3500/00; ### ПАРКЕТНОЕ МАСЛО. Цвет:; Прозрачный. Область применения:; Паркет, мебель. Способ нанесения:; Распылитель, кисть, втирание. Смешивание:; Готово к применению. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 50  1. Удельная плотность (кг/л):; 0,92  0,030. Вязкость DIN 4 Cup при 20ºС:; 60”. Время сушки:; 24/36 часов (исчезновение отлипа). Укрывистость (м²/л):; 15/20, в зависимости от типа древесины. Количество слоев:; 2 или более. Общие характеристики Твердое масло, специально созданное для обработки деревянного паркета. Его можно наносить на необработанную древесину или на поверхность, предварительно очищенную водой или нейтральным моющим средством. В этом случае, перед использованием продукта необходимо проверить адгезию. Шлифовка между слоями абразивом с зерном 320/400. Периодическое обслуживание представляет собой повторное нанесение продукта. Способ применения KP 3500/00 может наноситься распылителем, кистью, втиранием. Рекомендуемое количество 50-90 гр/м² на каждый слой. После нанесения рекомендуется удалить излишки продукта чистой тканью. Для достижения наилучшей химической и механической стойкости рекомендуется нанести не менее 2 слоев продукта (интервал между слоями 6-8 часов). Шлифовка между слоями абразивом с зерном 320/400. Полная сушка и эксплуатационные качества достигаются через 7 дней. Специальные инструкции Не забудьте смочить использованную ветошь водой перед ее утилизацией. Она подвержена самовоз- горанию. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |