|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 15.03.96 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### NF 5030/00; ### Прозрачный матовый нитроцеллюлозный лак для внутренних работ. Глянец:; 25. Область применения:; Мебель, токарные детали.. Способ нанесения:; Распылитель, кисть.. Рецептура смешивания:; 30-40% разбавителя КК 3105. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 24 ± 1. Удельная плотность (кг/л):; 0,930 ± 0,030. Вязкость DIN 4 при 20 ºС (секунды):; 50 ± 5. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 20–Max 100. Интервал между слоями:; Минимум 4 часа. Время сушки (при 100 г/м2 и 20ºС):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Полное высыхание:; 5-10 мин 20-25 мин 4 часа. Нанесение следующего покрытия; Не ранее 4 часов. Подготовка окрашиваемой поверхности Предварительно нанести нитроцеллюлозный грунт NU 5020/00 и произведите шлифовку абрази- вом с зерном 320. Общие характеристики Если требуется нанести два слоя NF 5030/00, лучше наносить их мокрый по мокрому. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |