|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 10.03.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 01.09.97г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### NТ 5000/00; ### Прозрачный глянцевый нитроцеллюлозный лак. Область применения:; Мебель и другие предметы интерьера.. Способ нанесения:; Тампоном вручную.. Рецептура смешивания:; Готов к применению.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 27 ± 1. Удельная плотность (кг/л):; 0,900 ± 0,030. Вязкость DIN 2 при 20 ºС (секунды):; 65 ± 5. Интервал между слоями:; Минимум 12 часов. Время сушки (100 г/м2 при 20ºС):; Минимум 12 часов. Нанесение следующего слоя:; NT 5000/00 спустя 12 часов. Общие характеристики NT 5000/00 наносится на нитроцеллюлозный грунт NU 5020/00, отшлифованный абразивом с зерном 320 и тщательно очищенный. Чтобы достичь хорошего результата рекомендуется наносить два слоя покрытия. Чтобы еще больше улучшить результат, через день рекомендуется нанести третий и даже четвертый слой NT 5000/00. В заключении следует отполировать поверхность, используя тампон, смоченный в этиловом спирте 94 ºС. При реставрации старой пленки, которая была сильно повреждена, необходимо полностью удалить покрытие, отшлифовать древесину абразивом с зерном 150, а затем начать новый цикл, начиная с нанесения грунта NU 5020/00. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |