|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 26.05.03 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 08.09.97г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### NU 5020/00; ### Прозрачный нитроцеллюлозный грунт. Область применения:; Мебель, токарные детали, деревянные изделия, используемые внутри помещения. Способ нанесения:; Распылитель, кисть.. Рецептура смешивания:; 30-50% разбавителя КК 3105/00 для нанесения распылителем.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 28 ± 1. Удельная плотность (кг/л):; 0,941 ± 0,030. Вязкость DIN 4 при 20 ºС (секунды):; 110 ± 5. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 10 – Максимум 150. Интервал между слоями:; Минимум 30 мин. Количество слоев:; Максимум 3. Время сушки (100 г/м2 при 20ºС):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Полное высыхание; 5-10 мин 25-35 мин 6 часов. Шлифовка:; Не ранее чем через 6 часов. Нанесение следующего слоя:; Не ранее чем через 6 часов. Подготовка поверхности Предварительно нанести водную морилку НС 33**/00. Общие характеристики Нанесите один или два слоя NU 5020/00, разбавленный 30 - 50 % разбавителем KK 3105/00 мокрый по мокрому. После полного высыхания грунта, перед нанесением следующего слоя требуется шлифовка абразивом с зерном 320. Перед нанесением финишного лака NF 5030/00 (кистью или распылителем) или глянцевых лаков NT 5000/00 или NT 5040/00, рекомендуется выждать не менее 6 часов после нанесения последнего слоя NU 5020/00, произвести шлифовку абразивом с зерном 320 и тщательно очистить поверхность. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |