|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 12.10.2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 06.01.18г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AOV 3793/00; ### МАСЛО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. Область применения:; Различные опоры для наружного применения и настил (палубная доска). Способ нанесения:; Распылитель, кисть и втирание, валик. Растворитель:; Готов к применению (разводится максимум 10%). ## Технические характеристики Вид:; Прозрачная, слегка желтого оттенка жидкость. Сухой остаток (%):; 25±1. Удельная плотность (кг/л):; 1,030  0,030. Глянец:; 5. Вязкость (DIN 2 при 20ºС):; 80” 10”. pH; 8,4±0,3. ## Общие характеристики Рекомендуемый вес жидкого слоя (гр/м²); От 30 до 70. Время сушки (50 г/м2 при 20ºС):; Исчезновение отлипа: Нанесение последующих слоев:; 1,5 часа 3 часа. Количество слоев:; 2-3. Срок годности:; 12 месяцев. После длительного хранения, всегда, проверяйте однородность, и тщательно переме- шивайте для устранения возможного осадка. AOV3793/00 –это масло на водной основе для наружных работ на основе природного сырья, обладающее хорошей проникающей способностью в древесину, легкостью в применении и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Подходит для обработки деревянных изделий (неокрашенных) для наружного применения, таких как, скамейки, садовая мебель, беседки, чердаки. Благодаря наличию воска в своем составе, масло обладает водонепроницаемыми свойствами и защищает древесину от воды, придавая изделию естественный вид и восковой эффект. Техническое обслуживание масла должно проводиться каждые год или два, в зависимости от условий воздействия окружающей среды. Метод использования AOV3793/00 может наносится в 2-3 слоя на древесину (предлагается легкая шлифовка между слоями абразивом с зерном 400) распылителем, кистью или ветошью с интервалом между слоями несколько часов. Рекомендуется удалить остатки продукта после нанесения чистой ветошью. Перед нанесением масла возможно, и рекомендуется нанесение на древесину водостойкой защитной пропитки (прозрачной или цветной) для наружных работ. Масло можно разбавить водой (максимум 10%) или XA4016/00 (максимум 3%). Для повышения сцепления и сопротивления к истиранию при использовании масла на палубной доске, можно добавить максимум от 1 до 3% XA040Х/00. Не наносите продукт в дождливые или очень жаркие дни. Мы рекомендуем закрывать банку после завершения работы с маслом, чтобы избежать образования пленки на поверхности. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |  |  |  |
|  |  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 12.10.2018 |
|  |  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 06.01.18. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AOV 3793/00; ### МАСЛО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. Ветошь, пропитанная маслом, может подвергаться самовозгоранию под действием сильных солнечных лучей. Перед тем как ветошь выбросить, мы рекомендуем пропитать её водой. N.B.: всегда тщательно перемешивайте продукт перед использованием. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |