|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 22.12.14 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### OL 3000/00; ### Масло для обработки дерева. Область применения:; Различные опоры (подставки) и паркет. Метод использования:; Распылитель, кисть, втирание, валик. Разбавитель:; Готов к использованию (при необходимости разбавляется от 10 до 30%). ## Технические характеристики Сухой остаток:; 52±1. Удельная плотность (кг/л):; 0,930±0,030. Вязкость (DIN 4 при 20ºС):; 150”±10”. ## Общие характеристики Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м²):; От 30 до 80. Время сушки (50 г/м² при 20ºС):; Штабелирование 24-36 часов. Количество слоев:; 2 и более. Срок годности:; 12 месяцев После длительного хранения всегда тщательно переме- шивайте для устранения возможного осадка.. Перед применением продукт рекомендуется перемешивать. OL 3000/00 - уретановое масло, специально созданное для нанесения на паркет. Мы предлагаем наносить данное масло не менее, чем в 2 слоя, для того, чтобы достичь наилучшего результата, относительно химического и механического сопротивления. Для того, чтобы поверхность сильнее пропиталась маслом, мы рекомендуем добавить в 1 слой от 10%-30% растворителя DE0703/00 (в зависимости от способа нанесения). После нанесения масла на поверхность, мы предлагаем ветошью протереть поверхность и удалить его излишки. Но чтобы достичь более высокого сопротивления последний слой масла протирать не рекомендуется. Помните о том, что перед утилизацией использованную ветошь необходимо смочить водой, так как она подвержена самовозгоранию. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |