|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 29.08.07 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания(VS 4385/00) от 04.08.04г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### OL 3100/00; ### БЕЗЦВЕТНАЯ МАСЛЯНАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ ЭКСТРУДЕРА. Область применения:; Панели, рамы и плинтусы. Способ нанесения:; Экструдер, распылитель, кисть и втирание.. Разведение:; Готов к применению. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 24  1. Удельная плотность (кг/л):; 0,800  0,030. Вязкость (DIN 2 при 20ºС):; 52"  5". ## Общие характеристики Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; от 30 до 80. Количество слоев:; 1-2. Время сушки (при 50 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа:; 30 минут 60 минут. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове- ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. OL 3100/00 это смесь масел и восков, специально подобранных для легкого и быстрого нанесения. Это позволяет герметично закупорить и предохранить деревянные изделия, сохраняя их оригинальный внешний вид. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |