|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 20.05.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### OLL3667/00; ### НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО. ### Прозрачное натуральное базовое масло для обработки древесины Область применения:; Различные поверхности. ## Технические характеристики Вязкость при (DIN кружка 4 при 20°С):; 45±(5). Удельная плотность (кг/л):; 0,93 (±0,03). Точка плавления (при 42°С):; Метод: закрытая кружка. Сухой остаток (%, по весу):; 76 (÷1). Срок годности:; 12 месяцев (при макс. температуре 30°С ). ## Общие характеристики Внешний вид поверхности: хороший Легкость нанесения: очень легко Метод использования Нанесение; Ручной распылитель; Втирание или французская полировка; Кисть и втирание. Растворитель; % по весу; % по весу; % по весу. DE0703/00; 0-20; DE0703/00; 0-20; DE0703/00; 0-20. Рабочая температура >15°С, покрытия, оборудования, поверхности Количество слоев 2 с промежуточной шлифовкой наждачной бумагой с зерном 400 Интервал между слоями 12 часов Предлагаемый вес 20-50 г/м² Техническая информация Время сушки; Ускоренная сушка. При 20°С; При 50°С. Исчезновение отлипа; 12 часов; 4-6 часов. Сушка; 24 часа; 12-16 часов. Специальные инструкции -Важно убирать излишки продукта с поверхности тряпкой -Продукт можно пигментировать пастой серии XEL3609/ХХ ВНИМАНИЕ: Обработанная тряпка может спонтанно самовозгореться. Поэтому, очень важно перед утилизацией смочить ее водой. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |